| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Грунтовка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-003 Защитная |
| --- | --- |
|  | Для наружных и внутренних работ |
| Технические условия 2310-001-51491608-2015 | Код ОКП 231000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение: выравнивание поглощающей способности основания, повышение адгезии, сокращение расходов финишных покрытий, снижение риска распространения коррозии.

Область применения: поверхности железобетонных изделий и конструкций, подверженные разрушению.

Ориентировочный расход 0,25-0,3 кг/м².

Технические характеристики

| Наименование показателя | Нормативное значение показателя по ТУ | Контрольное значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид покрытия | однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность | однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность |
| 2. Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 25 | 50 ± 3 |
| 3. рН | 6,5 – 9,5 | 8,5 ± 1,0 |
| 4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) ºС, ч | не более 12 | 1,5 ± 0,5 |
| 5. Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) ºС по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с | не менее 14 | 40  5 |
| 6. Степень перетира, мкм | не более 70 | 40 ± 5 |
| 7. Смываемость плёнки, г/м2 | не более 3,5 | 1,5 ± 0,2 |
| 8. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) ºС, ч | не менее 12 | 48 |
| 9. Стойкость к статическому воздействию раствора щёлочи при температуре (20 ± 2) ºС, ч | не нормируется | 24 |

Продукция соответствует нормативно-технической документации:

1) Техническим условиям 2310-001-51491608-2015 «Лакокрасочные материалы» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

2) «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Свидетельство о государственной регистрации № RU.74.50.11.008.E.000070.08.15 от 07.08.2015 г., Управление Роспотребнадзора по Челябинской области);

3) ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

4) ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»).

Продукция не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности (Решение № 130С/06-2015, ООО Орган по сертификации «ПожСтандарт»).

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 0С до +30 0С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 12 месяцев после изготовления.

Инструкции по применению

#### Подготовка основания. При подготовке поверхностей к обработке Грунтовкой необходимо выполнить следующие технологические операции:

- удалить непрочное, растрескавшееся и отслоившееся старое покрытие.

- очистить поверхность от пыли, грязи, брызг и потеков строительного раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM).

- поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми или клеевыми составами, - тщательно очистить до полного удаления этих материалов.

Способ применения. Материал выпускается в готовом к применению виде и не требует разбавления. Перед использованием Грунтовку тщательно перемешать, не допуская вспенивания раствора.

Нанесение материала может выполняться любым методом в соответствии с техническим регламентом и нормами производителя работ. Наилучшие результаты, как известно, достигаются при использовании малярной кисти.

Обработка осуществляется однократным насыщением поверхности при температурах основания и окружающей среды не ниже +5 0С. Нанесение прекращают, когда после очередного смачивания раствор сохраняется на поверхности, не впитываясь, около 3 секунд. При этом нельзя допускать подтёков и образования плёнки на обрабатываемой поверхности.

Окончательная сушка обработанного основания – не менее суток при 200С. Понижение температуры окружающей среды на каждые 5 0С требует увеличения времени сушки примерно на 6 часов.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом сразу после окончания работ.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Грунтовку с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании раствора на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Грунтовки ВД-АК-003 Защитной требованиям ТУ 2310-001-51491608-2015.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.