| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Пропитка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-004 Универсальная |
| --- | --- |
|  | Для наружных и внутренних работ |
| Технические условия 2310-001-51491608-2015 | Код ОКП 231000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение: снижение поглощающей способности, упрочнение абсорбирующих поверхностей, повышение адгезии финишных слоёв, связывание остаточной пыли.

Область применения: любые плотные, прочные минеральные основания (тяжелый бетон, железобетон и т.п.). Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания.

Ориентировочный расход 0,1-0,12 кг/м².

Технические характеристики

| Наименование показателя | Нормативное значение показателя по ТУ | Контрольное значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид покрытия | однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность | однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность, покрытие прозрачное |
| 2. Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 5 | 7 ± 2 |
| 3. рН | 6,5 – 9,5 | 8,5 ± 1,0 |
| 4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) ºС, ч | не более 12 | 1 ± 0,5 |

Продукция соответствует нормативно-технической документации:

1) Техническим условиям 2310-001-51491608-2015 «Лакокрасочные материалы» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

2) «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Свидетельство о государственной регистрации № RU.74.50.11.008.E.000070.08.15 от 07.08.2015 г., Управление Роспотребнадзора по Челябинской области);

3) ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

4) ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»).

Продукция не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности (Решение № 130С/06-2015, ООО Орган по сертификации «ПожСтандарт»).

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 0С до +30 0С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 12 месяцев после изготовления.

Инструкции по применению

#### Подготовка основания. При подготовке поверхностей к обработке Пропиткой необходимо выполнить следующие технологические операции:

- удалить непрочное, растрескавшееся и отслоившееся старое покрытие.

- очистить поверхность от пыли, грязи, брызг и потеков строительного раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM).

- поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми или клеевыми составами, - тщательно очистить до полного удаления этих материалов.

Способ применения. Материал выпускается в готовом к применению виде и не требует разбавления. Перед использованием Пропитку тщательно перемешать, не допуская вспенивания раствора.

Нанесение материала может выполняться любым методом в соответствии с техническим регламентом и нормами производителя работ. Наилучшие результаты, как известно, достигаются при использовании малярной кисти.

Обработка осуществляется однократным насыщением поверхности при температурах основания и окружающей среды не ниже +5 0С. Нанесение прекращают, когда после очередного смачивания раствор сохраняется на поверхности, не впитываясь, около 3 секунд. При этом нельзя допускать подтеков и образования пленки на обрабатываемой поверхности.

Обычно расход материала составляет 0,1 – 0,15 кг/м2 в зависимости от пористости, структуры и рельефа основания.

Окончательная сушка обработанного основания – не менее суток при 200С. Понижение температуры окружающей среды на каждые 5 0С требует увеличения времени сушки примерно на 6 часов.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом сразу после окончания работ.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Пропитку с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании раствора на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Пропитки ВД-АК-004 Универсальной требованиям ТУ 2310-001-51491608-2015.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.