| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Состав акриловый водно-дисперсионный ВД-АК-005 Кварц-Грунт |
| --- | --- |
|  | Для внутренних работ |
| Технические условия 2310-001-51491608-2015 | Код ОКП 231000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение: улучшение свойств лакокрасочной системы, повышение адгезии, подготовка поверхности к нанесению затираемых декоративных составов.

Область применения: минеральные поверхности. Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания.

Ориентировочный расход 0,25-0,3 кг/м².

Технические характеристики

| Наименование показателя | Нормативное значение показателя по ТУ | Контрольное значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид покрытия | однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность | однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность, зернистая |
| 2. Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 70 | 72 ± 2 |
| 3. рН | 6,5 – 9,5 | 8,5 ± 1,0 |
| 4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) ºС, ч | не более 24 | 1,5 ± 0,5 |
| 5. Подвижность по погружению стандартного конуса, см | 9 – 15 | 14 – 15 |
| 6. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) ºС, ч, не менее | 24 | 48 |
| 7. Прочность сцепления с бетонной поверхностью, МПа, не менее | 0,2 | 0,3 ± 0,1 |

Продукция соответствует нормативно-технической документации:

1) Техническим условиям 2310-001-51491608-2015 «Лакокрасочные материалы» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

2) «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждённым решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции № 24-06/3/1566 от 03.07.15, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»);

3) ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

4) ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

5) Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Сертификаты соответствия № НСОПБ.RU.ПР152/2.Н.00003, ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области).

Продукция относится к группе негорючих материалов НГ и может применяться для отделки потолков, стен зданий и сооружений всех классов  функциональной  пожарной опасности, в т. ч. на путях эвакуации людей.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 0С до +30 0С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 12 месяцев после изготовления.

Инструкции по применению

#### Подготовка основания. При подготовке поверхностей к обработке Составом необходимо выполнить следующие технологические операции:

- удалить непрочное, растрескавшееся и отслоившееся старое покрытие;

- очистить поверхность от пыли, грязи, брызг и потеков строительного раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае – с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM);

- поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, клеевыми или масляными составами, тщательно очистить до полного удаления этих материалов; при хорошем сцеплении  масляной краски с основанием и невозможности ее удалить прошкурить поверхность крупнозернистой шкуркой;

- слабые, сильнопористые основания (гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты и др.)  грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Глубоко проникающей;

- заполнение трещин и раковин с использованием Составов ВД-АК-005 Порозаполняющего и/или Шпатлёвки ВД-АК-002 Зернистой.

Способ применения. Материал выпускается в готовом к применению виде и не требует разбавления. Перед использованием Состав тщательно перемешать миксером, не допуская вспенивания.

Нанесение Состава выполнять кистью, валиком или распылителем равномерно без пропусков. Наилучшие результаты достигаются при использовании малярной кисти или щетки.

Ориентировочный расход материала составляет (0,3 – 0,4) кг/м2. Фактический расход определяется Потребителем на месте производства работ.

Время сушки обработанного Составом основания перед нанесением декоративного состава составляет от 12 до 24 ч.

Запрещается производить отделку фасадов:

- при круглосуточной температуре воздуха и основания ниже +5 0С;

- во время дождя и по мокрым поверхностям;

- при прямом воздействии солнечных лучей и температуре воздуха в тени более 25 0С;

- при скорости ветра более 10 м/с;

- при прямом воздействии обогревательных приборов.

# Отделку интерьеров производить при температуре основания и окружающей среды от +10 0С до +25 0С и относительной влажности не более 60 %. Рекомендуется поддерживать такой температурно-влажностный режим в течение 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Состав с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. При попадании материала на лицо и в глаза промыть эти участки тела водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Состава ВД-АК-005 Кварц-Грунт требованиям ТУ 2310-001-51491608-2015.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.