| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Лак акриловый водно-дисперсионный ВД-АК-202 Полуглянцевый |
| --- | --- |
|  | Для наружных и внутренних работ |
| Технические условия 2310-001-51491608-2015 | Код ОКП 231000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение: прозрачное защитно-декоративное покрытие.

Область применения: по минеральным и деревянным основаниям, по огрунтованному металлу, декоративным штукатуркам и окрашенным поверхностям. Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Нормативное значение показателя по ТУ | Контрольное значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид покрытия | однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность | однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность |
| 2. Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 30 | 32 ± 2 |
| 3. рН | 6,5 – 9,5 | 8,0 ± 1,0 |
| 4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) ºС, ч | не более 1 | 1,5 ± 0,5 |
| 5. Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) ºС по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с | не менее 30 | 35 ± 5 |
| 6. Стойкость к влажному истиранию, мкм | не более 5 | 1,6 ± 0,3 |
| 7. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) ºС, ч | не менее 24 | 48 |
| 8. Стойкость к статическому воздействию раствора моющего средства с массовой долей 1 % при температуре (20 ± 2) ºС, ч | не менее 2 | 6 |
| 9. Твёрдость по маятниковому прибору Кёнига, отн. ед. | не менее 0,2 | 0,22 ± 0,02 |

Продукция соответствует нормативно-технической документации:

1) Техническим условиям 2310-001-51491608-2015 «Лакокрасочные материалы» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

2) «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждённым решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (Свидетельство о государственной регистрации № RU.74.50.11.008.E.000070.08.15 от 07.08.2015 г., Управление Роспотребнадзора по Челябинской области);

3) ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

4) ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

5) Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Сертификаты соответствия № НСОПБ.RU.ПР152/2.Н.00003 и № НСОПБ.RU.ПР152/2.Н.00004, ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области).

Продукция относится к группе негорючих материалов НГ и может применяться для отделки потолков, стен зданий и сооружений всех классов  функциональной  пожарной опасности, в т. ч. на путях эвакуации людей.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 0С до +30 0С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 12 месяцев после изготовления.

Инструкции по применению

#### Подготовка основания выполняется в соответствии с рекомендациями по нанесению декоративных рельефных покрытий.

# Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде.

# Перед использованием Лак тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская захвата воздуха материалом.

Нанесение Лака выполняется широкой кистью (кистью-макловицей), излишки материала удаляются с помощью резинового шпателя, не дожидаясь высыхания Лака.

Ориентировочный расход Лака составляет 0,1 – 0,15 кг/м2.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать Лак с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании на лицо и в глаза промыть эти участки тела чистой водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Лака ВД-АК-202 Полуглянцевого требованиям ТУ 2310-001-51491608-2015.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.