| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Лак акриловый водно-дисперсионный ВД-АК-001 ФИНИШНЫЙ |
| --- | --- |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: отделочные работы в строительстве. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Назначение: финишный слой сплошного декоративно-отделочного напольного покрытия «Мозаика».

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

Безопасность – в соответствии с ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве» водно-дисперсионные ЛКМ не являются пожаро- и взрывоопасными материалами.

| Показатели продукции | ##### по ТУ | ##### по ГОСТ Р 52491-05 | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 200С, с | не менее 20 | не менее 14 | соответствует, густой |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 20 | не нормируется | не менее 45 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию при 200С - воды, ч - моющего средства, ч | не менее 24 не нормир. | не менее 24 не менее 2 | более 48 не менее 24 |
| Смываемость пленки, г/м2 | не нормир. | не более 2 | в среднем 1,3 |
| Стойкость к истиранию, кг/мкм | не нормир. | не менее 2 | 2,8 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору, отн. единиц | не нормир. | не менее 0,2 | 0,2 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток.

Износостойкость напольного покрытия «Мозаика» по ГОСТ 13087 – не более 0,06 г/см2, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для пола» - не более 0,18 г/см2. Срок эксплуатации отделочного слоя покрытия «Мозаика» толщиной 2,5 мм составляет не менее 8 лет.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +50 С до +250 С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания выполняется в соответствии с рекомендациями по нанесению многослойного полимерного декоративно-отделочного напольного покрытия «Мозаика».

# Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде.

# Перед использованием лак тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская захвата воздуха материалом.

Нанесение финишного слоя лака выполняется валиком или шпателем в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа при температуре 20 0С. Суммарный расход лака на финишное покрытие составляет 0,1-0,15 кг/м2.

Время сушки до прохода людей – не менее 12 часов. Эксплуатационные свойства покрытия формируются постепенно в течение 15 дней при температуре 20 0С. При более низких температурах время достижения рабочих характеристик должно быть увеличено.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать лак с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании на лицо и в глаза промыть эти участки тела чистой водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Лака ВД-АК-001 Финишного требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 и ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.