| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Лак акриловый водно-дисперсионный ВД-АК-001 Калейдоскоп-Лайт |
| --- | --- |
|  | Специальный |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: отделочные работы в строительстве. Удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Назначение: многоцветное защитное покрытие для декорирования стен внутри зданий и помещений.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания.

| Показатели продукции | ##### по ТУ | ##### по ГОСТ Р 52491-05 | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 20 | не нормируется | не менее 45 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию при 200С - воды, ч - моющего средства, ч | не менее 24 не нормир. | не менее 24 не менее 2 | более 48 не менее 24 |
| Смываемость пленки, г/м2 | не нормир. | не более 2 | в среднем 1,1 |
| Стойкость к истиранию, кг/мкм | не нормир. | не менее 2 | 2,8 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору, отн. единиц | не нормир. | не менее 0,2 | 0,24 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Покрытие удовлетворяет требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», предъявляемым к отделочным материалам и покрытиям на путях эвакуации. Высокая эластичность покрытия при изгибе – менее 1 мм по ГОСТ 6806. Отличная прочность при ударе – более 50 см по ГОСТ 4765. Срок эксплуатации не менее 8 лет.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +50 С до +250 С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания выполняется в соответствии с рекомендациями по нанесению многослойного полимерного декоративно-отделочного покрытия «Калейдоскоп».

#### Прочность основания должна быть не менее прочности отделочного покрытия. Поверхности, подлежащие окраске, должны быть ровными и сглаженными; трещины, поры и раковины огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены; следы затирочных инструментов отсутствуют; швы между листами сухой гипсовой штукатурки и примыкающие участки огрунтованы, прошпатлеваны и отшлифованы.

Подготовленное под окраску основание должно быть принято по Акту.

# Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде.

# Перед использованием лак тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская захвата воздуха материалом.

Нанесение выполняется по подготовленной поверхности основания с применением штукатурного пистолета типа «Хопер» путем распыления Лака слоем равномерной толщины и насыщенности.

Расход материала определяется Потребителем на месте производства работ по фактическим результатам контрольных выкрасок с составлением соответствующего акта.

Производительность нанесения отделочного слоя, обычно, составляет от 50 до 100 м2/час на одного работника в зависимости от его квалификации и опыта. При этом подсобный рабочий выполняет мероприятия по экранированию или защите поверхностей, не требующих обработки (двери, окна, пол).

Окончательная сушка отделочного покрытия - не менее суток при температуре 18-20 0С.

Штукатурный пистолет нужной конфигурации предлагается потребителю вместе с материалом.

Для работы штукатурного пистолета необходим компрессор, обеспечивающий давление до 5-8 атм. и расход сжатого воздуха не менее 360 л/мин.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать лак с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании на лицо и в глаза промыть эти участки тела чистой водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Лака ВД-АК-001 Калейдоскоп-Лайт требованиям ТУ и ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.

Наши специалисты проконсультируют Вас и помогут подобрать систему материалов с учетом

потребительских и эксплуатационных требований.