| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Лак акриловый водно-дисперсионный ВД-АК-001 Специальный |
| --- | --- |
|  | Специальный |

16.11.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: отделочные работы в строительстве. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Назначение: приклеивающий, закрепляющий и финишный слой в системе многоцветного напольного покрытия «Мозаика».

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

| Показатели продукции | ##### по ТУ | ##### по ГОСТ Р 52491-05 | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид покрытия | однородное | однородное | соответствует |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 200С, с | не менее 20 | не менее 30 | 35 ± 5 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 20 | не менее 30 | 30 ± 5 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, ч | не более 1 | не более 1 | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию при 200С - воды, ч - раствора моющего средства с массовой долей 1 %, ч | не менее 24 не нормир. | не менее 24 не менее 2 | более 7 сут. более 6 |
| Стойкость к истиранию, кг/мкм | не нормир. | не менее 2 | 2,8 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору, отн. ед. | не нормир. | не менее 0,2 | 0,2 |
| Классификация покрытия по значению блеска | не нормир. | не нормир. | высоко глянцевое |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Выдерживает периодическое мытье моющими средствами, воздействие капель растворов таких химических реагентов, как уксусная, соляная, серная, азотная кислоты, гидроксид натрия, калий хлористый..

Износостойкость напольного покрытия «Мозаика» по ГОСТ 13087 – не более 0,06 г/см2, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для пола» - не более 0,18 г/см2. Срок эксплуатации отделочного слоя покрытия «Мозаика» толщиной 2,5 мм составляет не менее 8 лет.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +50 С до +250 С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания выполняется в соответствии с рекомендациями по нанесению многослойного полимерного декоративно-отделочного напольного покрытия «Мозаика».

# Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде.

# Перед использованием Лак тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская захвата воздуха материалом.

Нанесение Лака выполняется малярным валиком с коротким или средней длины ворсом. Допускается использование кисти малярной  и распылителя.

Нанесение Лака для приклеивания чипсов выполняется тонким слоем с расходом 0,06 – 0,07 кг/м2. Чипсы наносятся сразу на сырой Лак избыточным слоем и прикатываются обойным валиком. Время сушки при 200С составляет не менее 1 часа. После сушки допускается рабочий проход по приклеенным чипсам только исполнителей работ в мягкой и чистой обуви.

После высыхания Лака не приклеившиеся чипсы удаляются с помощью пылесоса или мягкой щетки и впоследствии могут быть использованы повторно.

Сразу после удаления избытка чипсов выполняется повторное нанесение Лака на слой приклеившихся чипсов с расходом 0,13 – 0,18 кг/м2 для закрепления этого слоя. Время сушки закрепляющего слоя Лака при 200С составляет не менее 6 часов. Проход по закрепляющему слою Лака до окончания сушки не допускается.

Нанесение финишного слоя лака выполняется 2-мя слоями с промежуточной сушкой не менее 1 часа. Расход Лака на финишное покрытие составляет 0,1 – 0,15 кг/м2. Время сушки до прохода – не менее 12 часов. При более низких температурах время достижения рабочих характеристик должно быть увеличено.

Суммарный расход Лака при устройстве многоцветного напольного покрытия «Мозаика» составляет 0,3 – 0,4 кг/м2.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать Лак с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании на лицо и в глаза промыть эти участки тела чистой водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Лака ВД-АК-001 Специального требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 и ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.

Наши специалисты проконсультируют Вас и помогут подобрать систему материалов с учетом

потребительских и эксплуатационных требований.