| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Шпатлевка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-002 ЭКСТРА |
| --- | --- |
|  | СТРОИТЕЛЬНАЯ |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: отделка и ремонт жилых, общественных и промышленных зданий.

Удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Назначение: на фасадах и внутри влажных и сырых помещений для чистового выравнивания или декорирования подготовленных поверхностей минеральных, цементо- и гипсосодержащих оснований.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, учебных и лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания.

| ## Технические параметры | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | ##### по ГОСТ Р 52491-05 | Контрольные |
| Внешний вид покрытия | однородное | — | соответствует |
| Степень дисперсности, мкм | не более 100 | — | до 80 |
| Подвижность материала по стандартному конусу, см | — | — | 8 - 9 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 60 | — | 78 ± 3 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, ч | не более 2 | не более 24 | не более 2 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч | не менее 24 | — | не менее 36 |
| Прочность сцепления с поверхностью, МПа | — | не менее 0,6 | 0,80,2 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. № РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 8 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Покрытие не предназначено для эксплуатации в качестве финишного, а используется как промежуточный слой в системе отделки поверхностей. Легко наносится, не свертывается и не тянется за шпателем. Хорошо шлифуется мокрым и сухим способом. Не образует усадочных трещин в слое до 1,0 мм.

Перевозка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от +50 С до +250 С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания. При подготовке строительных конструкций и материалов к нанесению отделочных покрытий необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов;

- Огрунтовка очищенной поверхности пропиточными составами:

  - плотные бетонные основания обработать Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной;

  - асбоцементные листы и сильнощелочные основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Грунтовочной;

  - слабые, сильнопористые основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Цементирующей;

  - для штукатурных оснований применять Пропитку ВД-АК- 004 Глубоко проникающую или Закрепляющую.

- Заполнение крупных трещин и раковин с использованием Состава ВД-АК-005 Порозаполняющего.

- Обработка мест примыкания разнородных материалов, углов стыков потолков и стен, укрепление отдельных мест потолков и стен с применением конструкционных стеклотканевых сеток и самоклеящихся серпянок.

Подготовленное под отделку основание должно быть принято по Акту.

Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде. Перед использованием шпатлевку тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская при этом захватывания воздуха материалом.

Запрещается проводить отделочные работы при круглосуточной температуре воздуха ниже +100С, а также фасадные работы во время дождя и по мокрым поверхностям. Не рекомендуется выполнять работы на фасаде при прямом воздействии солнечных лучей и температуре воздуха в тени более 25 0С, а также при скорости ветра более 10 м/с.

Материал наносится тонким слоем вручную с помощью шпателя или кельмы из нержавеющей стали.

При выравнивании поверхности шпатлевка наносится движениями в разных направлениях до полного устранения неровностей заподлицо. Последними движениями шпателя участок равномерно заглаживается. При необходимости возможно нанесение второго слоя. После высыхания зашпатлеванная поверхность обрабатывается наждачной бумагой, обеспыливается и покрывается Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной.

При декорировании поверхности формировать рисунок следует сразу после нанесения материала с помощью различных инструментов: фактурного валика, жесткой кисти, пленки и т. д. После высыхания для придания фактуре большей выразительности и защитных свойств рекомендуется покрыть поверхность слоем Лака ВД-АК-001 СТАНДАРТ.

Ориентировочный расход материала составляет при сплошном шпатлевании – не менее 0,8 кг/м2; при декорировании – не менее 1,2 кг/м2. Фактический расход определяется на месте производства работ по результатам контрольных замеров с составлением соответствующего Акта.

В случае необходимости получения мастики рекомендуется загустить шпатлевку до нужной консистенции добавлением сухого цемента (5 – 15 % масс.) при перемешивании.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом, не дожидаясь высыхания на них шпатлевки.

Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать шпатлевку с другими типами лакокрасочных материалов, разбавителями и растворителями.

При попадании шпатлевки на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Шпатлевки ВД-АК-002 ЭКСТРА требованиям

ТУ 2316-001-47570236-97  и ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.