| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Шпатлевка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-002 Прима |
| --- | --- |
|  | Специальная |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: защитно-декоративная отделка древесины.

Назначение: выравнивание подготовленных поверхностей древесины перед нанесением окрасочных материалов снаружи и внутри зданий.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, учебных и лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания.

| ## Технические параметры | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | Контрольные |
| Внешний вид покрытия | однородное | соответствует |
| Степень дисперсности, мкм | не более 100 | до 80 |
| Подвижность материала по стандартному конусу, см | — | 8 - 9 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 60 | 80 ± 5 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, ч | не более 2 | соответствует |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч | не менее 24 | соответствует |
| Прочность сцепления с древесным основанием, МПа | — | 0,60,2 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. № РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 8 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Покрытие не предназначено для эксплуатации в качестве финишного, а используется как промежуточный слой в системе отделки поверхностей. Легко наносится, не свертывается и не тянется за шпателем. Хорошо шлифуется мокрым и сухим способом.  Не образует усадочных трещин в слое до 1,5 мм.

Перевозка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от +50 С до +250 С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания. Поверхность столярного изделия должна быть чистой и сухой. Влажность древесины лиственных пород должна быть не более 12%, для хвойных пород – не более 15%. Древесина должна быть здоровой, без серой гнили. При использовании ветхой древесины, необходимо отшлифовать ее до здорового слоя. Для профилактики и защиты древесины от разрушающего действия микроорганизмов необходимо обработать поверхность Пропиткой ВД-АК-004 Фунгицидной.

#### Перед нанесением шпатлевки необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Обеспыливание поверхности;

- Проникающая огрунтовка Пропиткой ВД-АК-004 Прима;

Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде. Перед использованием шпатлевку тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская при этом захватывания воздуха материалом.

Запрещается проводить работы при температуре ниже +100С.

Материал наносится тонким слоем вручную движениями шпателя в разных направлениях до полного устранения неровностей поверхности заподлицо. Последними движениями шпателя участок равномерно заглаживается. При необходимости возможно нанесение второго слоя.

Фактический расход определяется на месте производства работ по результатам контрольных замеров. Обычно расход материала при сплошном шпатлевании – не менее 0,8 кг/м2.

После высыхания зашпатлеванная поверхность обрабатывается наждачной бумагой, обеспыливается и покрывается Пропиткой ВД-АК-004 Прима.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом, не дожидаясь высыхания на них шпатлевки.

Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать шпатлевку с другими типами лакокрасочных материалов, разбавителями и растворителями.

При попадании шпатлевки на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Шпатлевки ВД-АК-002 Прима требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.