| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Шпатлевка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-002 Штиль |
| --- | --- |
|  | Специальная |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: отделка и ремонт жилых и общественных зданий.

Назначение: внутри помещений с ненормируемой влажностью для выравнивания подготовленных поверхностей минеральных, цементо- и гипсосодержащих оснований. Легко удаляется при повторных ремонтах. Материал устойчив к замораживанию.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, учебных и лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания.

| ## Технические параметры | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | Контрольные |
| Внешний вид покрытия | однородное | соответствует |
| Степень дисперсности, мкм | не более 100 | 40 ± 5 |
| Подвижность материала по стандартному конусу | — | 8 – 10 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 60 | 73 ± 3 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, ч | не более 2 | соответствует |
| Стойкость интерьерного покрытия к статическому воздействию воды, ч | — | специально не стойкое |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. № РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 8 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Покрытие не предназначено для эксплуатации в качестве финишного, а используется как промежуточный слой в системе отделки поверхностей. Легко наносится, не свертывается и не тянется за шпателем. Хорошо шлифуется. Не образует усадочных трещин в слое до 1,0 мм.

Размачивание старого покрытия позволяет легко удалять его при повторных ремонтах и, тем самым, исключить наращивание толщины отделочного слоя при длительной эксплуатации, что в свою очередь сохраняет отделочное покрытие в негорючем состоянии.

Перевозка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре не выше +250 С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Материал выдерживает более 10 циклов замораживания-оттаивания. Гарантийный срок хранения продукции составляет 5 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

Свидетельство о приемке продукции: Шпатлевка ВД-АК-002 Штиль изготовлена в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и признана годной к использованию по назначению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания. При подготовке строительных конструкций и материалов к нанесению отделочных покрытий необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов;

- Огрунтовка очищенной поверхности пропиточными составами:

  - плотные бетонные основания обработать Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной;

  - асбоцементные листы и сильнощелочные основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Грунтовочной;

  - слабые, сильнопористые основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Цементирующей;

  - для штукатурных оснований применять Пропитку ВД-АК- 004 Глубоко проникающую или Закрепляющую.

- Заполнение крупных трещин и раковин с использованием Состава ВД-АК-005 Порозаполняющего.

- Обработка мест примыкания разнородных материалов, углов стыков потолков и стен, укрепление отдельных мест потолков и стен с применением конструкционных стеклотканевых сеток и самоклеящихся серпянок.

Подготовленное под отделку основание должно быть принято по Акту.

Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде и не требует разбавления. Перед использованием шпатлевку тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская при этом захватывания воздуха материалом.

Замороженную шпатлевку выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно перемешать. При размораживании  материал восстанавливает потребительские свойства.

Запрещается проводить отделочные работы при круглосуточной температуре воздуха ниже +100С.

Материал наносится тонким слоем вручную движениями шпателя в разных направлениях до полного устранения неровностей поверхности заподлицо. Последними движениями шпателя участок равномерно заглаживается. При необходимости возможно нанесение второго слоя. Время межслойной сушки должно обеспечивать полное высыхание предыдущего слоя.

Допускается повторное размачивание высохшего покрытия с целью подравнивания и исправления дефектов. Допускается также повторное использование высохшего материала после размачивания его питьевой водой и тщательного перемешивания.

Фактический расход определяется на месте производства работ по результатам контрольных замеров с составлением соответствующего Акта. Обычно расход материала составляет не менее 0,8 кг/м2.

В случае необходимости получения мастики рекомендуется загустить шпатлевку до нужной консистенции добавлением сухого цемента (5 – 15 % масс.) при перемешивании.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом, не дожидаясь высыхания на них шпатлевки.

Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать шпатлевку с другими типами лакокрасочных материалов, разбавителями и растворителями.

При попадании шпатлевки на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Шпатлевки ВД-АК-002 Штиль требованиям

ТУ 2316-001-47570236-97 с категорией «Специальная».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.