| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Пропитка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-004 Антивысол |
| --- | --- |
|  | Специальная |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: отделочные работы в строительстве.

Назначение: 1) Для фасадов и помещений в качестве финишного слоя общей Системы очистки от высолов поверхности кирпичной кладки.

2) Для выравнивания цветового фона разнотонной кирпичной кладки и создания эффекта «мытого кирпича».

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

| ## Технические параметры | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### По ТУ | Контрольные |
| Внешний вид материала | однородный раствор | цветная суспензия |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (ø сопла 4 мм), с | не менее 11 | 112 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 5 | 72 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, мин. | не более 60 | 5010 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч. | не менее 24 | более 48 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 8 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Покрытие выдерживает периодическое мытье моющими средствами. Срок эксплуатации составляет не менее 5 лет.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 0С до +300 С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

При хранении на дне упаковки образуется осадок пигментов. Это обстоятельство не свидетельствует об изменении качества продукции, а является естественным следствием расслоения суспензии.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Пропитка относится к веществам малоопасным, она не токсична и не является пожаро- и взрывоопасным материалом.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания: 1) При подготовке кирпичной кладки к нанесению Пропитки «Антивысол» в качестве финишного слоя общей Системы очистки от высолов необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Блокировка солей в теле конструкционного материала и на его поверхности;

- Удаление солей с поверхности;

Блокировка солей включает обработку поверхности Пропиткой ВД-АК-004 Фобизатор.

Удаление солей с поверхности стен производится с помощью Пропитки ВД-АК-004 Очиститель.

Рекомендации по использованию Пропитки «Фобизатор» и Пропитки «Очиститель» содержатся в технической документации на эти материалы, а также в общем техническом описании Системы очистки от высолов.

#### 2) Перед использованием Пропитки «Антивысол» для выравнивания цветового фона разнотонной кирпичной кладки и создания эффекта «мытого кирпича» достаточно очистить поверхность от пыли, грязи, жировых пятен, брызг и потеков строительного раствора.

#### Поверхность кирпичной кладки в любом случае должна быть прочной, сухой и чистой.

Способ применения. Пропитка «Антивысол» выпускается в готовом к применению виде и не требует разбавления. Перед применением пропитку тщательно перемешать непосредственно в таре до полного перевода осадка со дна в объем материала. Перемешивание проводится вручную многократным опрокидыванием плотно закрытой канистры с Пропиткой. Сразу после перемешивания отлить необходимое для работы количество Пропитки в рабочую емкость.

Наносить на подготовленную поверхность обязательно кистью при температуре не ниже +10 0С. Использование валика и распылителя запрещается. При нанесении не допускать подтеков или образования луж. В процессе нанесения необходимо постоянно подмешивать пропитку в рабочей емкости, чтобы избежать повторного выпадения осадка.

Обработка осуществляется однократным насыщением поверхности. Каждый последующий слой при многослойной обработке наносится, не дожидаясь высыхания предыдущего, а сразу после впитывания материала. Нанесение прекращают, когда после очередного смачивания раствор сохраняется на поверхности, не впитываясь, около 3 секунд.

Обычно расход материала составляет 0,1 – 0,15 кг/м2 в зависимости от пористости, структуры и рельефа основания. Фактический расход определяется Потребителем на месте производства работ по результатам контрольных замеров с составлением соответствующего Акта.

Окончательная сушка обработанного основания – не менее суток при 200С. Понижение температуры окружающей среды на каждые 5 0С требует увеличения времени сушки примерно на 6 часов.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом сразу после окончания работ.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Пропитку с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании раствора на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Пропитки ВД-АК-004 Антивысол требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 за исключением внешнего вида материала.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.