| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Пропитка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-004 Цементирующая |
| --- | --- |
|  | Специальная |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: подготовка поверхности строительных конструкций, изделий и материалов перед проведением отделочных и ремонтных работ в жилых, общественных и промышленных зданиях.

Назначение: укрепляющая огрунтовка и обеспыливание поверхности слабых цементно-песчаных стяжек и ветхих штукатурок снаружи и внутри зданий. Повышение прочности сцепления отделочных покрытий с основанием. Препятствует образованию грибков и плесени на обработанной поверхности. Снижает риск распространения коррозии по поверхности железобетонных конструкций.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

| ## Технические параметры | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### По ТУ | Контрольные |
| Внешний вид материала | однородный, белесовато-голубой раствор | соответствует |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (ø сопла 4 мм), с | не менее 11 | 11  2 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 5 | 25  3 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, мин. | не более 60 | 50  10 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч. | не менее 24 | более 48 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Глубина проникновения в основание – до 5 мм. При нанесении не допускать образования пленки и подтеков на обрабатываемой поверхности.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +50 С до +300 С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Пропитка относится к веществам малоопасным, она не токсична и не является пожаро- и взрывоопасным материалом. Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания. При подготовке поверхностей к обработке Пропиткой необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Удалить непрочное, растрескавшееся и отслоившееся старое покрытие.

- Очистить поверхность от пыли, грязи, брызг и потеков строительного раствора, жировых пятен и высолов (Система очистки от высолов FININTERCOM).

- Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми или клеевыми составами, - тщательно очистить до полного удаления этих материалов.

Способ применения. Материал выпускается в готовом к применению виде и не требует разбавления. Перед использованием Пропитку тщательно перемешать, не допуская вспенивания раствора.

Нанесение материала может выполняться любым методом в соответствии с техническим регламентом и нормами производителя работ. Наилучшие результаты, как известно, достигаются при использовании малярной кисти.

Обработка осуществляется однократным насыщением поверхности при температурах основания и окружающей среды не ниже +5 0С. Нанесение прекращают, когда после очередного смачивания раствор сохраняется на поверхности, не впитываясь, около 3 секунд.

При этом нельзя допускать подтеков и образования пленки на обрабатываемой поверхности. Обычно расход материала составляет 0,15 – 0,25 кг/м2 в зависимости от пористости, структуры и рельефа основания.

Окончательная сушка обработанного основания – не менее суток при 20 0С. Понижение температуры окружающей среды на каждые 5 0С требует увеличения времени сушки примерно на 6 часов.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом сразу после окончания работ.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Пропитку с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании раствора на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Пропитки ВД-АК-004 Цементирующей требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.