| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Пропитка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-004 Фобизатор |
| --- | --- |
|  | Специальная |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: строительство и ремонт производственных, жилых, общественных и административных зданий. Производство ЖБИ и мелкоштучных изделий.

Назначение: защита строительных изделий и конструкций из древесины, кирпича, бетона, минеральных штукатурок, асбоцементных и других поверхностей от намокания, проникновения воды и разрушающего действия микроорганизмов снаружи и внутри зданий.

Используется в Системе очистки от высолов строительных материалов и конструкций.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

| Технические параметры | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### По ТУ | Контрольные |
| Внешний вид материала | однородная | прозрачная жидкость желтовато-бурого цвета |
| Плотность товарного продукта при 200С, г/см3 | не нормируется | 0,81  0,05 |
| Технологическая жизнеспособность рабочего раствора, ч | не нормируется | не более 8 |
| Массовая доля нелетучих веществ в товарном продукте, % | не менее 5 | 8  3 |
| Условная вязкость товарного продукта по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 200С, с | не менее 11 | 11  2 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности товарного продукта – 8 месяцев после изготовления.

Эксплуатационные свойства продукции. Перед применением товарный продукт разводится водой, уайт-спиритом или используется без разбавления. Жизнеспособность рабочего раствора после разведения водой составляет не более 8 часов. После нанесения в порах и на поверхности субстрата образуется мономолекулярная несмываемая пленка, практически не изменяющая паропроницаемость и естественный вид основания. Глубина проникновения в бетон – до 5 мм. Защитные свойства покрытия проявляются через 2-5 часов после высыхания материала. Эксплуатационные свойства сохраняются не менее 5 лет.

Перевозка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от минус 100 С до +150 С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 8 месяцев после изготовления. Пропитка относится к веществам малоопасным, она не токсична, не обладает кумулятивным действием. Товарный продукт горюч, а его водные растворы не горючи.

#### Указания по использованию

Подготовка поверхности. Перед применением очистить обрабатываемую поверхность от пыли и жировых загрязнений. Удалить непрочное, растрескавшееся и отслоившееся старое покрытие.

Можно применять по влажной, но не мокрой поверхности.

Приготовление рабочего раствора производится из товарного состава путем разбавления его чистой водопроводной водой в индивидуальной, только для этой Пропитки предназначенной емкости. В качестве емкости можно использовать пластмассовую, стальную или стеклянную тару. Не использовать тару из цветных металлов – алюминий, оцинкованное железо, и т.п. Рабочий раствор готовят в количестве, рассчитанном на его использование в течение не более чем 8 часов.

Степень разбавления товарного состава зависит от дальнейшего применения рабочего раствора.

При использовании «Фобизатора» для защиты поверхности от разрушающего действия микроорганизмов и для блокировки солей на 1-ой стадии «Системы очистки от высолов» товарный состав разбавляется в соотношении 1:10 - один объем Пропитки на десять объемов воды.

В случае использования «Фобизатора» для защиты поверхности от намокания и проникновения воды, а также для гидрофобизации поверхности на 3-ей стадии «Системы очистки от высолов» используется соотношение 1:3 – один объем Пропитки на три объема воды.

В специальных случаях используется неразбавленный концентрат - товарный продукт.

Работы с товарным, неразбавленным составом можно проводить при температуре до минус 100С. Разбавленный раствор – БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА.

Способ применения. Нанесение рабочего (разбавленного) раствора выполняется обязательно кистью равномерно, без пропусков при температуре основания и окружающей среды не ниже +50 С.. Допускается использование валика малярного. Применение распылителя недопустимо. Используется индивидуальный, только для этой пропитки предназначенный инструмент. Разбавленный раствор наносится непрерывным смачиванием поверхности «мокрое по мокрому» до полного насыщения основания. Нанесение прекращают, когда после очередного смачивания жидкая пленка раствора, сохраняется на поверхности не впитываясь, не менее 3 секунд. При этом подтеки не допускаются, поскольку оставляют на поверхности заметные следы. Не забывать хорошо пропитывать швы между кирпичами. Сушка после обработки – не менее24 часов, а лучше - 3 суток. Чем лучше высушено основание на всю толщину проникновения раствора, тем выше качество блокировки солей и ниже вероятность их повторного появления на поверхности.

Удельная поверхность обработки разбавленным 1:10 раствором обычно составляет 2-3 м2/л (0,4 л/м2). При этом потребление неразбавленной, товарной Пропитки «Фобизатор» составит примерно 0,03 кг/м2.

Удельная поверхность обработки разбавленным 1:3 раствором составляет примерно 3-5 м2/л (0,2-0,3 л/м2). При этом расход неразбавленной, товарной Пропитки «Фобизатор» составит около 0,07 кг/м2.

При использовании неразбавленного концентрата расход, как правило, составляет примерно 0,2 кг/м2.

Проверку качества защиты от намокания можно проводить через 24 часа после высыхания обработанного основания, поливая его поверхность водой. При этом вода должна стекать, не впитываясь и не смачивая поверхность.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать пропитку с другими типами пропиток, грунтовок, лакокрасочными материалами и растворителями.

# Пропитка ВД-АК-004 «Фобизатор» относится к малоопасным веществам. Она не токсична и не обладает кумулятивным действием. Исходный состав горюч, а рабочие растворы после разведения водой - не горючи.

# Однако эти составы содержат органические растворители и поэтому при работе с товарной Пропиткой ВД-АК-004 Фобизатор и с разбавленным рабочим раствором рекомендуется:

- Надевать резиновые перчатки;

- Использовать плотно прилегающие защитные очки;

- Применять непроницаемую защитную одежду;

- Избегать контакта с кожей, глазами и слизистой;

- Обеспечить проветривание при работе внутри помещения.

При попадании пропитки в глаза и на кожу, рекомендуется немедленно промыть эти участки тела большим количеством воды.

Активные вещества, присутствующие в Пропитке ВД-АК-004 Фобизатор, биологически разрушаются в водоочистных сооружениях. Однако следует иметь в виду, что нельзя сбрасывать в канализацию большие количества продукта.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.