| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Пропитка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-004 Фунгицидная |
| --- | --- |
|  | Специальная |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: реставрация, отделка и ремонт производственных, жилых, общественных и административных зданий.

Назначение: проникающая обработка строительных изделий и конструкций из древесины, кирпича, бетона, минеральных и асбоцементных поверхностей снаружи и внутри зданий с целью профилактики, защиты и санации (восстановления) от разрушающего действия микроорганизмов перед последующим проведением отделочных работ.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

| ## Технические параметры | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### По ТУ | Контрольные |
| Внешний вид материала | однородный раствор | прозрачная жидкость желтоватого цвета |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (ø сопла 4 мм), с | не менее 11 | специально 10  2 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 5 | 8  1 |
| Плотность при 200С, г/см3 | не нормируется | 0,99 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 8 месяцев после изготовления.

Эксплуатационные свойства продукции. Не образует пленочного покрытия. Восстановление подложек, обработанных Пропиткой ВД-АК-004 «фунгицидной», происходит в течение 12-24 часов после нанесения и оказывает долговременное действие по предотвращению и вторичному заражению микроорганизмами.

Перевозка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от +50 С до +150 С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 5 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

Подготовка поверхности. Перед профилактическим и защитным применением очистить обрабатываемую поверхность от пыли и жировых загрязнений. Удалить непрочное, растрескавшееся и отслоившееся старое покрытие.

Перед санирующим применением очистить поверхность фасада или внутренних стен механическим способом до основания строительной конструкции.

Для сильно зараженных поверхностей старинных зданий перед механической очисткой рекомендуется профилактическая обработка удаляемого слоя разбавленной в 2 раза пропиткой ВД-АК-004 Фунгицидной. Эта операция необходима для предотвращения распространения сухих спор грибков и водорослей из удаляемого материала на основание строительной конструкции. Для разбавления используется чистая водопроводная вода.

Перед нанесением поверхность должна быть чистой и сухой.

Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде и не требует разбавления.

Перед применением пропитку тщательно перемешать, избегая при этом попадания воздуха в объем материала.

Наносить обязательно кистью равномерно, без пропусков по всей подготовленной поверхности при температуре основания и окружающей среды не ниже +50 С.

Расход пропитки при профилактическом и защитном вариантах применения должен составлять 0,15 – 0,2 кг/м2 поверхности, а при санирующем варианте использования 0,2 – 0,3 кг/м2 обрабатываемой поверхности.

Каждый последующий слой при многослойной обработке наносится, не дожидаясь высыхания предыдущего, а сразу после впитывания материала (метод «мокрое по мокрому»).

Следует принять меры предосторожности в отношении арматуры и металлических креплений.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать пропитку с другими типами пропиток, грунтовок, лакокрасочными материалами и растворителями.

При работе с продуктом следует принимать особые меры предосторожности:

- Надевать перчатки из нитрилкаучука;

- Использовать плотно прилегающие защитные очки;

- Применять непроницаемую защитную одежду;

- Избегать контакта с кожей, глазами и слизистой;

В случае неизбежного нанесения пропитки методом распыления следует использовать респиратор или противогаз.

При попадании пропитки в глаза и на кожу, рекомендуется немедленно промыть эти участки тела большим количеством воды и обратиться к врачу.

Активные вещества, присутствующие в Пропитке ВД-АК-004 Фунгицидной, биологически разрушаются в водоочистных сооружениях. Однако следует иметь в виду, что нельзя сбрасывать в очистные сооружения большие количества продукта.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Пропитки ВД-АК-004 Фунгицидной требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 с учетом специальных показателей.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.