| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Пропитка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-004 Гидрофоб |
| --- | --- |
|  | Специальная |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: строительство и ремонт производственных, жилых, общественных и административных зданий. Производство ЖБИ и мелкоштучных изделий.

Назначение: защита строительных изделий и конструкций из древесины, кирпича, бетона, минеральных штукатурок, асбоцементных и других поверхностей от намокания, проникновения воды и разрушающего действия микроорганизмов снаружи и внутри зданий. Грязезащита напольных покрытий.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

| ## Технические параметры | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### По ТУ | Контрольные |
| Внешний вид материала | однородная | прозрачная жидкость желтоватого цвета |
| Условная вязкость товарного продукта по ВЗ-246 (ø сопла 4 мм), с | не менее 11 | 112 |
| Массовая доля нелетучих веществ в товарном продукте, % | не менее 5 | 9,53 |
| Время высыхания рабочего раствора до степени 3 при 200С, мин. | не более 60 | 4510 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности товарного продукта – 12 месяцев после изготовления.

Эксплуатационные свойства продукции. Перед применением товарный продукт разводится водой согласно указаниям по применению. Жизнеспособность рабочего раствора составляет не более 8 часов с момента разбавления. После нанесения в порах и на поверхности субстрата образуется мономолекулярная несмываемая пленка. Формирование гидрофобных свойств покрытия завершается через 48 часов после нанесения.

При использовании Пропитки «Гидрофоб» сохраняется цвет и паропроницаемость строительных изделий и конструкций, значительно повышается их морозостойкость, а также стойкость к поражению грибком и плесенью. Эксплуатационные свойства сохраняются не менее 10 лет.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от +50 С до +150 С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 8 месяцев после изготовления.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит хранению.

#### Указания по использованию

Подготовка поверхности. Перед нанесением Пропитки ВД-АК-004 Гидрофоб все отделочные работы должны быть полностью завершены, поскольку адгезия (сцепление) любых отделочных материалов к обработанной «Гидрофобом» поверхности существенно снижается. Подготовленная к обработке поверхность должна быть чистой и сухой.

Приготовление рабочего раствора. Товарный концентрат Пропитки «Гидрофоб» перед применением разбавляется чистой, питьевой водой строго в соответствии с нормативами, приведенными в таблице.

| Обрабатываемый материал | Разбавление концентрата, |  | Расход концентрата, г/м2 поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем концентрата (гидрофоб), л | Объем разбавителя (вода), л |  |
| Бетон марки 300-400 | 0,77 | до 10 | 30-60 |
| Газобетон | 0,48 | до 10 | 80-100 |
| Керамзитобетон | 0,48 | до 10 | 40-80 |
| Кирпич керамический | 0,48 | до 10 | 65-80 |
| Шифер | 0,48 | до 10 | 50-70 |
| Обрабатываемый материал | Разбавление концентрата, |  | Расход концентрата, г/м2 поверхности |
|  | Объем концентрата (гидрофоб), л | Объем разбавителя (вода), л |  |
| Гипсокартон | 0,63 | до 10 | 50-80 |
| Цементно-стружечная плита | 0,48 | до 10 | 50-80 |
| Поверхности напольных покрытий | 0,32 | до 10 | 5-10 |

Для приготовления рабочего раствора используют индивидуальную, только для этой Пропитки предназначенную емкость. В качестве емкости можно использовать пластмассовую, стальную или стеклянную тару. Запрещается использование тары из цветных металлов (алюминий оцинкованное железо и т.п.). Рабочий раствор готовят в количестве, рассчитанном на его использование не более чем в течение 8 часов.

Для удобства приготовления и проведения работ товарный продукт поставляется в пластмассовых канистрах объемом 5,0 или 10 л, к которым прилагаются 10-литровые канистры в предварительно согласованном количестве и мерная кружка объемом 1,0 л.

Мерной кружкой в пустую 10-литровую канистру отмеряется объем товарного продукта в соответствии с табличными данными. Затем объем в канистре доводится до 10 л чистой, питьевой водой и полученный рабочий раствор перемешивается переворачиванием закрытой канистры вверх дном не менее 3-х раз.

Перед применением необходимо убедиться в правильности выбора степени разведения товарного концентрата. Для этого рабочий (разбавленный) раствор наносится на пробный участок реальной поверхности. При правильной степени разбавления, высохший рабочий раствор не должен оставлять на поверхности белесых пятен и разводов, свидетельствующих о недостаточном разведении. В тоже время должны обеспечиваться водоотталкивающие свойства поверхности.

Способ применения. Наносить на сухую и чистую поверхность равномерно, без пропусков при температуре основания и окружающей среды не ниже +50 С.

Во время и сразу после дождя работы не производить. Крайне нежелательно попадание рабочего раствора на стекла окон. В случае попадания на стекло раствор немедленно смыть водой.

Обработку можно вести при помощи кисти или валика. Краскопульт использовать крайне нежелательно.

1) Нанесение на стены выполняется сверху вниз методом смачивания без давления так, чтобы слой жидкости не стекал по поверхности. Подтеки не допускаются. Достижение необходимого расхода обеспечивается многослойной обработкой. Каждый последующий слой наносится, не дожидаясь высыхания предыдущего, а сразу после впитывания раствора (мокрое по мокрому).

2) Смачивание невпитывающих поверхностей напольных покрытий осуществляется малярным валиком. Образование лужиц не допускается. Сразу после смачивания избыток рабочего (разбавленного) раствора необходимо полностью удалить с поверхности с помощью вакуумирования специальным пылесосом или протиркой насухо ветошью. При наличии достаточного опыта осушение смоченной поверхности можно осуществить растушевыванием (распределением) избытка жидкости на еще не обработанные участки поверхности.

Фактический расход определяется Потребителем непосредственно на месте производства работ по результатам контрольного нанесения с составлением соответствующего Акта.

Проверку качества обработки можно проводить через 48 часов после нанесения Гидрофоба, обрызгивая поверхность водой. При этом вода должна стекать шаровидными каплями, не впитываясь и не смачивая материал основания.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать пропитку с другими типами пропиток, грунтовок, лакокрасочными материалами и растворителями.

# Товарный продукт и рабочие растворы относятся к веществам малоопасным, не токсичным и не горючим, но имеют щелочную реакцию. При разбавлении товарного продукта и нанесении рабочего раствора необходимо:

- Надевать резиновые перчатки;

- Использовать плотно прилегающие защитные очки;

- Применять непроницаемую защитную одежду;

- Избегать контакта с кожей, глазами и слизистой;

При попадании пропитки в глаза и на кожу, рекомендуется немедленно промыть эти участки тела большим количеством воды.

Активные вещества, присутствующие в Пропитке ВД-АК-004 «Гидрофоб», биологически разрушаются в водоочистных сооружениях. Однако следует иметь в виду, что нельзя сбрасывать в очистные сооружения большие количества продукта.