| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Пропитка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-004 ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩАЯ |
| --- | --- |
|  | СТРОИТЕЛЬНАЯ |
| 09.06.12 | Код ОКП 231600 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ |  |
| Общие положения |  |
| Область применения: отделочные работы в строительстве. Соответствует требованиям ТР 140-03 «Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий», ГУП «НИИМОССТРОЙ». |  |
| Назначение: проникающая огрунтовка древесины, минеральных, цементо- и гипсосодержащих оснований, ДВП, ДСП снаружи и внутри зданий перед нанесением отделочных материалов и покрытий. Рекомендуется для обработки пористых оснований (газо- и пенобетон, кирпич, штукатурки и т.п.). Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов и покрытий с поверхностью оснований. Снижает впитывающую способность основания. Повышает влагостойкость строительных материалов и конструкций. Внимание! Не путать пропиточные составы с грунтовочными. Пропитки, как правило, представляют собой низковязкие растворы, не содержащие наполнителей, и предназначены для проникновения в основание без образования пленочного покрытия на его поверхности. Грунтовки, в основном, содержат в своем составе наполнители и предназначены для создания на поверхности основания предварительного окрасочного слоя. |  |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г. Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания. |  |

| Технические параметры | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по ТУ | по ТР 140-03 | контрольные |
| Внешний вид материала | однородный раствор белого цвета | не нормируется | соответствует |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (ø сопла 4 мм), с | не менее 11 | примерно 12-25 | 112 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 5 | примерно 8-14 | 92 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, мин. | не более 60 | примерно 60-1200 | 5010 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России (рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от + 5 ºС до + 25 ºС. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления. По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97. Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению. Пропитка относится к веществам малоопасным и нетоксичным, а также не является пожаро- и взрывоопасным материалом.

Указания по применению

#### Подготовка основания. При подготовке поверхностей к обработке Пропиткой необходимо выполнить следующие технологические операции: - Удалить непрочное, растрескавшееся и отслоившееся старое покрытие. - Очистить поверхность от пыли, грязи, брызг и потеков строительного раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). - Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми или клеевыми составами, - тщательно очистить до полного удаления этих материалов.

# Способ применения. Материал выпускается в готовом к применению виде и не требует разбавления. Перед использованием Пропитку тщательно перемешать, не допуская вспенивания раствора. # Нанесение материала может выполняться любым методом в соответствии с техническим регламентом и нормами производителя работ. Наилучшие результаты, как известно, достигаются при использовании малярной кисти.

# Обработка осуществляется однократным насыщением поверхности при температурах основания и окружающей среды не ниже +5 ºС. Нанесение прекращают, когда после очередного смачивания раствор сохраняется на поверхности, не впитываясь, около 3 секунд. При этом нельзя допускать подтеков и образования пленки на обрабатываемой поверхности. Обычно расход материала составляет 0,15 – 0,4 кг/м2 в зависимости от пористости, структуры и рельефа основания. # Окончательная сушка обработанного основания – не менее суток при 20 ºС. Понижение температуры окружающей среды на каждые 5 ºС требует увеличения времени сушки примерно на 6 часов. # Инструмент и тару отмывать водой с мылом сразу после окончания работ.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Пропитку с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. # При попадании раствора на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

# Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Пропитки ВД-АК-004 ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩЕЙ требованиям ТУ 2316-001-47570236-97. # Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций. # Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя. # В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.