| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Пропитка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-004 КОНЦЕНТРАТ |
| --- | --- |
|  | СТРОИТЕЛЬНАЯ |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: подготовка поверхности строительных конструкций, изделий и материалов перед проведением отделочных и ремонтных работ в жилых, общественных и промышленных зданиях.

Соответствует требованиям ТР 140-03 «Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий», ГУП «НИИМОССТРОЙ».

Назначение: - повышение прочности сцепления (адгезии) поверхности оснований с отделочными материалами и покрытиями при проведении внутренних работ;

- регулирование впитывающей способности строительных конструкций и оснований;

- закрепляющая и обеспыливающая пропитка поверхности слабых оснований;

- минимизация затрат в системе отделки «Стандарт» - FININTERCOM

Внимание! Не путать пропиточные составы с грунтовочными. Пропитки, как правило, представляют собой низковязкие растворы, не содержащие наполнителей, и предназначены для проникновения в основание без образования пленочного покрытия на его поверхности. Грунтовки, в основном, содержат в своем составе наполнители и предназначены для создания на поверхности основания предварительного окрасочного слоя.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

| ## Технические параметры | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | ##### по ТР 140-03 | Контрольные |
| Внешний вид материала | однородный раствор белого цвета | не нормируется | соответствует |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (ø сопла 4 мм), с | не менее 11 | примерно 12-25 | 112 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 5 | примерно 8-14 | 123 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, мин. | не более 60 | примерно 60-1200 | 5010 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +50 С до +300 С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Пропитка относится к веществам малоопасным, она не токсична и не является пожаро- и взрывоопасным материалом.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания. При подготовке поверхностей к обработке Пропиткой необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Удалить непрочное, растрескавшееся и отслоившееся старое покрытие.

- Очистить поверхность от пыли, грязи, брызг и потеков строительного раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов Finintercom).

- Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми или клеевыми составами, - тщательно очистить до полного удаления этих материалов.

Подготовленное основание должно быть твердым и сухим.

Способ применения. Материал выпускается в готовом к употреблению виде. Перед использованием Пропитку тщательно перемешать, не допуская вспенивания раствора.

Огрунтовку пористых, хорошо впитывающих влагу оснований (например, газобетон, силикатный и керамический кирпич, а также прошпатлеванных оснований) необходимо выполнять Пропиткой предварительно разбавленной чистой водопроводной водой в соотношении 1:1.

Огрунтовку плотных, плохо впитывающих влагу оснований (например, бетонных и железобетонных конструкций необходимо) выполнять Пропиткой предварительно разбавленной чистой водопроводной водой в соотношении 1:2 (на 1 объем пропитки добавить 2 объема воды).

При использовании системы отделки «Стандарт» - FININTERCOM допускается разбавление Пропитки чистой водопроводной водой в соотношении 1:3 (на 1 объем пропитки добавить 3 объема воды).

В специальных случаях, например, для упрочнения слабых оснований, Пропитку можно использовать без разбавления.

Нанесение материала может выполняться любым методом в соответствии с техническим регламентом и нормами производителя работ. Наилучшие результаты, как известно, достигаются при использовании малярной кисти.

Обработка осуществляется однократным насыщением поверхности при температурах основания и окружающей среды не ниже +50 С. Нанесение прекращают, когда после очередного смачивания раствор сохраняется на поверхности, не впитываясь, около 3 секунд. При этом нельзя допускать подтеков и образования пленки на обрабатываемой поверхности.

Обычно расход разбавленного или неразбавленного материала должен составлять 0,1 – 0,2 кг/м2 в зависимости от пористости, структуры и рельефа основания.

Окончательная сушка обработанного основания – не менее суток при 200С. Понижение температуры окружающей среды на каждые 5 0С требует увеличения времени сушки примерно на 6 часов.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом сразу после окончания работ.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Пропитку с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании раствора на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Пропитки ВД-АК-004 КОНЦЕНТРАТ требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 и ТР 140-03 ГУП «НИИМОССТРОЙ».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.