| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Пропитка акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-004 Очиститель |
| --- | --- |
|  | Специальная |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: строительство и ремонт производственных, жилых, общественных и административных зданий. Производство ЖБИ и мелкоштучных изделий.

Назначение: очистка строительных изделий и конструкций из кирпича, бетона, мрамора, гранита, минеральных штукатурок, асбоцементных и других поверхностей от высолов и загрязнений щелочного характера снаружи и внутри зданий.

Используется в Системе очистки от высолов строительных материалов и конструкций.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

| Показатели продукции | ##### По ТУ | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | однородная | прозрачная жидкость желтоватого цвета |
| Плотность при 200С, г/см3 | не нормируется | 1,22 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 5 | 46 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 200С, с, не менее | 11 | соответствует |
| Смешиваемость с водой | не нормируется | полная |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 8 месяцев после изготовления.

Эксплуатационные свойства продукции. Перед применением товарный продукт разводится водой. Жизнеспособность рабочего раствора составляет не более 24 часов с момента разбавления. Глубина проникновения в бетон – до 7 мм. Удаляет высолы, следы цементных штукатурок и строительных растворов. Обработка производится при температуре не ниже +5 0С. Очиститель не изменяет внешнего вида обрабатываемого изделия и не нарушает его структуру.

Перевозка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от +50 С до +150 С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 8 месяцев после изготовления. Продукт экологически безопасен, пожаро- и взрывобезопасен.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит хранению.

#### Указания по использованию

Подготовка поверхности. Для предотвращения повторного появления высолов необходимо перед применением Пропитки категории «Очиститель» обработать поверхность изделия или конструкции Пропиткой ВД-АК-004 категории «Фобизатор» с последующей просушкой поверхности не менее 24 часов при температуре 20 0С. (При понижении температуры воздуха на каждые 5 0С минимальное время сушки должно увеличиваться на 12 часов).

Применение Пропитки «Очиститель»только для удаления следов цементных штукатурок или строительных растворов не требует специальной подготовки очищаемой поверхности.

Приготовление рабочего раствора. Поставляемую потребителю Пропитку ВД-АК-004 «Очиститель» перед применением разбавляют чистой водопроводной водой в соотношении 1:3 (одна часть «Очистителя» на три части воды). Рабочий раствор готовят на месте применения в количестве, рассчитанном на его использование не более чем в течение 24 часов. Разбавление проводят в индивидуальной, только для этой Пропитки предназначенной емкости. В качестве емкости можно использовать пластмассовую, стальную или стеклянную тару. Не использовать тару из цветных металлов – алюминий, оцинкованное железо и т.п.

Способ применения. Приготовленный рабочий раствор наносят на подготовленную поверхность равномерно, без пропусков при температуре основания и окружающей среды не ниже +50 С.

Обработку лучше выполнять при помощи щетки или кисти, поскольку эти инструменты оказывают механическое воздействие на очищаемую поверхность. Допускается применение малярного валика, но эффективность очистки в этом случае существенно снижается. Нанесение выполняют сверху вниз методом смачивания так, чтобы слой жидкости не стекал по поверхности. Подтеки рабочего раствора не допускаются.

Удельная поверхность обработки разбавленным 1:3 раствором составляет примерно 3-5 м2/л (0,2-0,3 л/м2). При этом расход неразбавленной, товарной Пропитки «Очиститель» составит около 0,07-0,1 кг/м2 поверхности.

Обработанная Пропиткой «Очиститель» поверхность выдерживается в течение 30-40 минут, после чего растворенная соль и/или строительные растворы смываются водой под давлением или щеткой.

После завершения очистки строительные конструкции или изделия выдерживаются до полного высыхания, которое обычно наступает через 1-3 суток.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать Пропитку «Очиститель» с другими типами пропиток, грунтовок, лакокрасочными материалами и растворителями.

# Пропитка ВД-АК-004 категории «Очиститель» не токсична и не обладает кумулятивным действием. Она пожаро- и взрывобезопасна. Вместе с тем, эта Пропитка является слабокислым водным раствором, содержащим поверхностно-активные вещества, поэтому при работе рекомендуется:

- Надевать резиновые перчатки;

- Использовать плотно прилегающие защитные очки;

- Применять непроницаемую защитную одежду;

- Избегать контакта с кожей, глазами и слизистой;

- Обеспечить проветривание при работе внутри помещения.

При попадании пропитки в глаза и на кожу, рекомендуется немедленно промыть эти участки тела большим количеством воды.

Активные вещества, присутствующие в Пропитке ВД-АК-004 «Очиститель», биологически разрушаются в водоочистных сооружениях. Однако следует иметь в виду, что нельзя сбрасывать в очистные сооружения большие количества продукта.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Пропитки ВД-АК-004 Очиститель требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.