| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Пропитка ВД-АК-004 Затворяющая ЗИМА |
| --- | --- |
|  | Специальная |

18.10.2012	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: системы утепления фасадов с тонким штукатурным слоем.

Назначение: специальный морозоустойчивый материал для затворения сухих клеевых и штукатурных смесей на цементной основе, применяемых на фасадах зданий, в зимних условиях. Клеевые и штукатурные смеси, приготовленные с помощью Пропитки, предназначены для нанесения при отрицательных температурах до минус 10 0С.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

| ## Технические параметры | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | Контрольные |
| Внешний вид материала | однородный прозрачный раствор | соответствует |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 5 | соответствует |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (ø сопла 4 мм) при 20 0С, с | не менее 11 | 112 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от минус 30 до + 25 0С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, а также вдали от источников тепла.

Перед использованием Пропитку необходимо хранить в отапливаемом помещении. Замерзший материал необходимо выдержать в теплом помещении до оттаивания и затем перемешать.

При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения Пропитки составляет 6 месяцев со дня выпуска. По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

Свидетельство о приемке продукции: Пропитка ВД-АК-004 Затворяющая ЗИМА изготовлена в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и признана годной к использованию.

#### Указания по использованию

# Способ применения. Материал выпускается в концентрированном виде. Разведение Пропитки водой выполняется в зависимости от температуры окружающей среды и основания, исходя из соотношений, приведенных в таблице:

| Температура основания и окружающей среды, ºС | Количество Пропитки ВД-АК-004 Затворяющей ЗИМА, % | Количество воды, % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 25 | 75 |
| -5 | 35 | 65 |
| -10 | 50 | 50 |

Общее количество раствора для затворения должно соответствовать указаниям производителя сухих клеевых и штукатурных смесей.

# Перед использованием продукцию необходимо не менее 3 суток хранить в отапливаемом помещении вдали от отопительных приборов. Перед применением пропитку необходимо тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская при этом вспенивания раствора.

Затворение разбавленной Пропиткой производится согласно рекомендациям производителя сухой смеси в отапливаемом помещении вдали от отопительных приборов при перемешивании дрелью со шнековой насадкой. Готовую смесь необходимо выдержать в течение 10-15 минут, затем еще раз перемешать. Разбавленная пропитка не подлежит длительному хранению.

Нанесение приготовленной смеси должно выполняться в соответствии с техническим регламентом и нормами производителя работ при температуре основания и окружающей среды не ниже минус 10 0С и скорости ветра не более 5 м/сек.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом сразу после окончания работ.

Запрещается выполнять устройство систем утепления фасадов по мокрой, заиндевевшей поверхности или по наледи, а также во время дождя или снегопада.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Пропитку с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании раствора на лицо и в глаза промыть эти участки тела обильным количеством воды.

Пропитка ВД-АК-004 Затворяющая ЗИМА содержит распространенную водорастворимую добавку, понижающую температуру замерзания материала. Наличие добавки требует соблюдения мер предосторожности, а именно – затворение и нанесение смеси необходимо проводить при наличии хорошего воздухообмена в рабочей зоне.

Запрещается курить на рабочем месте и пользоваться приборами с открытыми нагревательными элементами.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Пропитки ВД-АК-004 Затворяющей ЗИМА требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.