| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Состав акриловый водно-дисперсионный ВД-АК-005 КРИМПЛЕН |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕКОРАТИВНЫЙ |  |  |
| 29.08.2012 | Код ОКП 231600 |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ |  |  |  |
| Общие положения |  |  |  |
| Область применения: внутренние помещения жилых, общественных и промышленных зданий. Удовлетворяет требованиям ТР 140-03 «Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий», ГУП «НИИМОССТРОЙ» за исключением стойкости покрытия к статическому воздействию воды. |  |  |  |
| Назначение: защитная и декоративная отделка внутри помещений по подготовленным минеральным, цементо- и гипсосодержащим основаниям, ДВП, ДСП; формирует декоративное покрытие с эффектом тисненой ткани. Соответствует требованиям для использования на путях эвакуации. |  |  |  |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г. Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания. |  |  |  |
| Технические параметры | Показатели |  |  |
|  | по ТУ | по ТР 140-03 | Контрольные |
| Внешний вид покрытия | однородное, зернистое | однородное, рельефное | соответствует |
| Подвижность состава, см | — | 7 - 13 | 10 – 13 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 65 | — | 75  3 |
| Время высыхания до степени 3 при 20 ºС, ч. | не более 48 | не более 24 | соответствует |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч. | не менее 24 | не менее 24 | не менее 3 |
| Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России (рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления. |  |  |  |
| Нанесение состава выполняется с применением штукатурного пистолета при температуре от + 5 ºС до + 25 ºС. К работе допускается персонал, прошедший обучение на рабочем месте. |  |  |  |
| Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. В качестве финишного покрытия необходимо применять краску ВД-АК-201. |  |  |  |
| Перевозка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от + 5 ºС до +25 ºС в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления. По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97. Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению. |  |  |  |
| Указания по применению |  |  |  |
| #### Подготовка основания. При подготовке строительных конструкций и материалов к нанесению отделочных покрытий необходимо выполнить следующие технологические операции: - Очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов; - Огрунтовка очищенной поверхности пропиточными составами: - плотные бетонные основания обработать Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной; - асбоцементные листы и сильнощелочные основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Грунтовочной; - слабые, сильнопористые основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Цементирующей; - для штукатурных оснований применять Пропитку ВД-АК- 004 Глубоко проникающую или Закрепляющую. - Заполнение трещин и раковин с использованием Составов ВД-АК-005 Порозаполняющего, Грунтовочного и/или Шпатлевки ВД-АК-002 Зернистой; - Обработка мест примыкания разнородных материалов, углов стыков потолков и стен, укрепление отдельных мест потолков и стен с применением конструкционных стеклотканевых сеток и самоклеящихся серпянок. При использовании других подготовительных материалов и сухих смесей необходимо перед нанесением состава повторно обработать основание Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной или Глубоко Проникающей за один проход. Поверхность строительных конструкций и материалов под отделку должна быть прочной, сухой и чистой. #### Подготовленное под отделку основание должно быть принято по Акту. |  |  |  |
| Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде. Перед использованием Состав тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой. Наносить штукатурным пистолетом на подготовленную поверхность при температуре основания и окружающей среды от +5 ºС до + 25 ºС и относительной влажности не более 60 %, с последующим разглаживанием рисунка кельмой из нержавеющей стали или затиранием полувысохшего покрытия пластмассовой теркой. Рекомендуется поддерживать такой температурно-влажностный режим в течение 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ. Нанесение фактурных составов механизированным способом требует выполнения следующих рекомендаций: - штукатурный пистолет следует держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии 0,4 – 0,6 м в зависимости от формы факела и вязкости распыляемого материала; - состав наносить круговыми движениями распылителя; - скорость перемещения распылителя должна быть равномерной; - отделку мест, где соединяются колеры разных цветов, следует производить с применением отводной линейки; - при смене колера состава необходимо произвести промывку штукатурного пистолета. Расход материала определяется Потребителем на месте производства работ по фактическим результатам контрольных выкрасок с составлением соответствующего акта. Ориентировочный расход составляет (0,8 – 1,0) кг/м2 в зависимости от качества основания, применяемого инструмента и требуемого рельефа покрытия. Для повышения защитных свойств покрытия требуется финишное окрашивание Красками ВД-АК-201 ПРИМА или ВД-АК-201 КОМФОРТ в зависимости от условий эксплуатации. Инструменты и оборудование тщательно промыть водой непосредственно после использования. |  |  |  |
| Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать состав с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. При попадании состава на лицо и в глаза промыть эти участки тела водой. |  |  |  |
| Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Состава ВД-АК-005 КРИМПЛЕН требованиям ТУ 2316-001-47570236-97. Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций. Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя. В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю. |  |  |  |
| # По просьбе Потребителя наши специалисты проводят обучение персонала на рабочем месте. |  |  |  |