| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Состав акриловый водно-дисперсионный ВД-АК-005 КРОШКА |
| --- | --- |
|  | ДЕКОРАТИВНЫЙ |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: отделочные работы и ремонт жилых, общественных и промышленных зданий. Удовлетворяет требованиям ТР 140-03 «Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий», ГУП «НИИМОССТРОЙ».

Назначение: универсальное покрытие для декорирования огрунтованных поверхностей бетонных, железобетонных и оштукатуренных стен, а также загрунтованных цементо- и гипсосодержащих листов внутри помещений и на фасадах здания. Скрывает дефекты поверхности, подлежащей отделке.

Соответствует требованиям для использования на путях эвакуации.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания.

| ## Технические параметры | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | ##### по ТР 140-03 | Контрольные |
| Внешний вид покрытия | однородное, зернистое | однородное, зернистое | однородное, крупнозернистое |
| Подвижность состава, см | — | 7 - 13 | 10±1 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 65 | — | 803 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, ч. | не более 48 | примерно 24 | 36±10 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч. | не менее 24 | не менее 24 | не менее 48 |
| Прочность покрытия при ударе, см | — | не менее 40 | 50 |
| Коэффициент паропроницаемости покрытия, µ , мг/м·ч·Па | — | — |  0,02 (высокий) |
| Сопротивление покрытия паропроницанию, R, м2·ч·Па/мг | — | < 0,1 | < 0,04 (низкое) |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Нанесение состава выполняется с применением штукатурного пистолета типа «Хопер». К работе допускается персонал, прошедший обучение на рабочем месте.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от +50 С до +250 С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания. Прочность основания должна быть не менее прочности отделочного покрытия.

#### При подготовке строительных конструкций и материалов к нанесению отделочных покрытий необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов;

- Огрунтовка очищенной поверхности пропиточными составами:

  - плотные бетонные основания обработать Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной;

  - асбоцементные листы и сильнощелочные основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Грунтовочной;

  - слабые, сильнопористые основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Цементирующей;

  - для штукатурных оснований применять Пропитку ВД-АК- 004 Глубоко проникающую или Закрепляющую.

- Заполнение трещин и раковин с использованием Составов ВД-АК-005 Порозаполняющего, Грунтовочного и/или Шпатлевки ВД-АК-002 Зернистой;

При использовании других подготовительных материалов и сухих смесей необходимо перед окраской повторно обработать основание Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной или Глубоко Проникающей за один проход.

- Непосредственно перед нанесением Состава 005 Крошка необходимо огрунтовать поверхность Краской ВД-АК 101 Грунтовочной за один проход с расходом примерно 0,2 кг/м2.

#### Поверхность строительных конструкций и материалов под отделку должна быть прочной, сухой и чистой.

Влажность поверхности должна быть не более 4 % для бетонных и 8 % для оштукатуренных оснований.

Подготовленное под отделку основание должно быть принято по Акту.

Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде и не требует разбавления. Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская при этом захватывания воздуха материалом.

Наносить штукатурным пистолетом на подготовленную поверхность при температуре основания и окружающей среды от +100С до + 250С.

Диаметр сопла на штукатурном пистолете выбирают в диапазоне 3-5 мм. Для работы штукатурного пистолета необходим компрессор, обеспечивающий подачу сжатого воздуха с расходом не менее 360 л/мин. Штукатурный пистолет во время работы следует держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии не более 0,4 – 0,6 м. Факел перемещается по поверхности круговыми движениями с равномерной скоростью. Расход материала обычно составляет 2,0 –3,0 кг/м2 за один проход.

Фактический расход определяется Исполнителем на месте производства работ по результатам контрольных замеров с составлением соответствующего Акта.

Исправление дефектов допускается только после полного высыхания предыдущего слоя.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

Запрещается производить отделку фасадов и интерьеров:

- при круглосуточной температуре воздуха и основания ниже +50С;

- во время дождя и по мокрым поверхностям;

- при прямом воздействии солнечных лучей и температуре воздуха в тени более 25 0С;

- при скорости ветра более 10 м/с;

- при прямом воздействии обогревательных приборов.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Состав с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании материала на лицо и в глаза промыть эти участки тела водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Состава ВД-АК-005 КРОШКА требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 и ТР 140-03 «Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий», ГУП «НИИМОССТРОЙ».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.

По просьбе Потребителя наши специалисты проводят обучение персонала на рабочем месте.