| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Состав акриловый водно-дисперсионный ВД-АК-005 ЛАБИРИНТ |
| --- | --- |
|  | ДЕКОРАТИВНЫЙ |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: отделочные работы и ремонт жилых, общественных и промышленных зданий. Удовлетворяет требованиям ТР 140-03 «Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий», ГУП «НИИМОССТРОЙ».

Назначение: структурированное покрытие с хаотичными бороздами для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям.

Применяется в системах утепления фасадов.

Соответствует требованиям для использования на путях эвакуации.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания.

| ## Технические параметры | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | ##### по ТР 140-03 | Контрольные |
| Внешний вид покрытия | однородное, зернистое | однородная рельефная поверхность | однородное, крупнозернистое |
| Подвижность состава, см | — | 7 – 13 | 8 ± 1 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 65 | — | 85  3 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, ч | не более 48 | не более 24 | 24 ± 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч | не менее 24 | не менее 24 | 48 |
| Адгезия методом отрыва, МПа | — | не менее 0,4 | 0,6 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм | — | не менее 3 | 3 |
| Прочность покрытия при ударе, см | — | не менее 40 | 50 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток.

Срок эксплуатации покрытия при соблюдении технологии отделки составляет не менее 8 лет.

Нанесение состава выполняется с применением шпателя и пластмассовой терки. К работе допускается персонал, прошедший обучение на рабочем месте.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, а также вдали от источников тепла при температуре от +50 С до +350 С. Беречь от мороза!

При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления. По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания. При подготовке строительных конструкций и материалов к нанесению отделочных покрытий необходимо выполнить следующие технологические операции:

- очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, клеевыми или масляными составами, тщательно очистить до полного удаления этих материалов; при хорошем сцеплении  масляной краски с основанием и невозможности ее удалить прошкурить поверхность крупнозернистой шкуркой;

- слабые, сильнопористые основания огрунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Глубоко проникающей;

- заполнение трещин и раковин с использованием Составов ВД-АК-005 Порозаполняющего, Грунтовочного и/или Шпатлевки ВД-АК-002 Зернистой;

- огрунтовка обеспыленной и выровненной поверхности грунтовочными составами:

  - гладкие поверхности (бетонные, окрашенные, оштукатуренные гипсовыми материалами, ГКЛ и ГВЛ) обработать Грунтом ВД-АК-003 Адгезионным;

  - поверхности цементных штукатурок обработать Пропиткой ВД-АК-004 Изолирующей.

#### Поверхность строительных конструкций и материалов под отделку должна быть прочной, сухой и чистой.

Влажность поверхности должна быть не более 4 % для бетонных и 8 % для оштукатуренных оснований.

Подготовленное под отделку основание должно быть принято по Акту.

Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде. Перед использованием состав тщательно перемешать миксером со шнековой насадкой, не допуская захвата воздуха. При необходимости Состав можно разбавить чистой водопроводной водой или Пропиткой ВД-АК-004. Разбавленный материал не подлежит длительному хранению.

Состав наносят на подготовленную поверхность с помощью терки или шпателя из нержавеющей стали, при этом инструмент держат под углом 60º к поверхности. Толщина наносимого слоя должна соответствовать размеру зерна минерального наполнителя.

Фактуру штукатурки формируют с помощью пластмассовой терки, держа ее параллельно отделываемой поверхности. В зависимости от выбранного орнамента выполняют горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрестные движения, избегая при этом сильного нажима на штукатурный слой. Излишки материала необходимо периодически удалять с рабочей поверхности инструмента.

Наносить материал рекомендуется без остановки по всей площади простенка или изделия, соблюдая правило «мокрое по мокрому». Большие поверхности отделывать способом «рука в руку».

Состав ВД-АК-005 ЛАБИРИНТ выпускается в трех вариантах с разным по крупности наполнителем, задающим толщину и структуру покрытия.

Ориентировочный расход Состава при нанесении на подготовленную поверхность составляет:

- ВД-АК-005 ЛАБИРИНТ-1    с размером наполнителя (1 – 1,5) мм  – (1,7 – 2,1) кг/м2;

- ВД-АК-005 ЛАБИРИНТ-1,5 с размером наполнителя (1,5 – 2) мм  – (2,1 – 2,7) кг/м2;

- ВД-АК-005 ЛАБИРИНТ-2    с размером наполнителя (2 – 2,5) мм  – (3,0 – 4,0) кг/м2 .

Фактический расход материала определяется Потребителем на месте производства работ.

Для повышения защитных и эксплуатационных свойств покрытия, а также для окраски поверхности в темные тона Состав рекомендуется окрашивать Красками ВД-АК-201 или ВД-АК-101, используя  кисть, валик или распылитель. Непосредственно перед применением Краску следует разбавить чистой водопроводной водой на (20 – 30) % по массе. Разбавленная Краска не подлежит длительному хранению.

Инструменты и оборудование тщательно промыть водой непосредственно после использования.

Запрещается производить отделку фасадов:

- при круглосуточной температуре воздуха и основания ниже +50С;

- во время дождя и по мокрым поверхностям;

- при прямом воздействии солнечных лучей и температуре воздуха в тени более 25 0С;

- при скорости ветра более 10 м/с;

- при прямом воздействии обогревательных приборов.

Отделку интерьеров производить при температуре основания и окружающей среды от +10 0С до +25 0С и относительной влажности не более 60 %. Рекомендуется поддерживать такой температурно-влажностный режим в течение 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Состав с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании материала на лицо и в глаза промыть эти участки тела водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Состава ВД-АК-005 ЛАБИРИНТ требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 и ТР 140-03 «Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий», ГУП «НИИМОССТРОЙ».

По просьбе Потребителя наши специалисты проводят обучение персонала на рабочем месте.