| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Краска акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-101 Грунт |
| --- | --- |
|  | Специальная |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: малярные работы в строительстве и деревообработке.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия».

Назначение: в качестве подцветочной и укрывной огрунтовки изделий из древесины, фасадных поверхностей и интерьеров перед нанесением окрасочных или декоративных покрытий.

Обеспечивает блокировку смолистых веществ и биозащиту покрытия.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

| ## Технические параметры | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | ##### по ГОСТ Р 52020 | Контрольные |
| Внешний вид пленки | однородная | однородная | однородная, матовая |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 200С, с | не менее 20 | не менее 14 | соответствует, густая |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 50 | не менее 28 | 503 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, ч | не более 1 | не более 12 | 10,2 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2 | не более 200 | не нормируется | 7010 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч | не менее 24 | не менее 24 | около 48 |
| Смываемость пленки, г/м2 | не нормируется | не более 3,5 | соответствует |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Матовое. Срок эксплуатации - не менее 5 лет.

Покрытие, нанесенное на бетон, выдерживает более 100 циклов попеременного замораживания-оттаивания.

Соответствует требованиям для использования на путях эвакуации.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +50 С до +250 С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по применению

#### Подготовка основания. Поверхности, подлежащие огрунтовке, должны быть ровными и сглаженными; трещины, поры и раковины обработаны пропиточными составами, прошпатлеваны и сглажены; следы затирочных инструментов отсутствуют.

#### При подготовке строительных конструкций и материалов к нанесению грунтовочных покрытий необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов;

- Обработка очищенной поверхности пропиточными составами:

  - для древесины и столярных изделий применять Пропитку ВД-АК-004 Прима;

  - для свежего бетона (возраст менее 14 мес.) и новых штукатурок применять Пропитку ВД-АК-004 Грунтовочную.

  - слабые, сильнопористые основания пропитывать Пропиткой ВД-АК-004 Цементирующей;

  - для штукатурных оснований применять Пропитку ВД-АК- 004 Глубоко проникающую или Закрепляющую.

  - плотные бетонные основания обрабатывать Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной;

  - основания, покрытые ранее гидрофобизирующими (водоотталкивающими) составами, кремнийорганическими и силикатными красками, грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Грунтовочной;

- Заполнение трещин и раковин с использованием полимерных Составов ВД-АК-005 Порозаполняющий и/или Прослойка;

- Выравнивание поверхности с применением Состава ВД-АК-005 Прослойка и/или Шпатлевки ВД-АК-002 Зернистой. Для изделий из древесины применять Шпатлевку ВД-АК-002 Прима.

При использовании выравнивающих материалов других производителей или сухих смесей необходимо перед огрунтовкой обработать основание Пропиткой ВД-АК-004 Глубоко проникающей или Закрепляющей за один проход.

# Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде и не требует разбавления.

Перед применением Краску ВД-АК-101 Грунт необходимо тщательно перемешать, избегая попадания в нее пузырьков воздуха. При перемешивании вязкость Краски может снижаться.

Нанесение материала выполняется любым методом в соответствии с техническим регламентом и нормами производителя работ. При использовании распылителя допускается разбавление исходного материала Пропиткой ВД-АК-004 соответствующего наименования на 5 - 7% по массе.

Инструмент и тару отмывать теплой водой с мылом сразу после окончания работ.

Расход материала определяется Потребителем на месте производства работ по фактическим результатам контрольных выкрасок с составлением соответствующего акта. Обычно суммарный расход материала на 100 м2 поверхности составляет 20 – 30 кг в зависимости от структуры и рельефа поверхности основания.

Запрещается производить отделку фасадов при круглосуточной температуре воздуха и основания ниже +50С, а также во время дождя и по мокрым поверхностям.

Не рекомендуется выполнять фасадные отделочные работы при прямом воздействии солнечных лучей и температуре воздуха в тени более 25 0С, а также при скорости ветра более 10 м/с.

Окраску внутренних поверхностей необходимо производить при температуре воздуха в помещении не ниже +10 0С и относительной влажности воздуха не более 60%. Рекомендуется поддерживать такой температурно-влажностный режим в течение 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ.

Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать Краску с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании материала на лицо и в глаза промыть эти участки тела водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Краски ВД-АК-101 Грунт требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 и ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.

Наши специалисты проконсультируют Вас и помогут подобрать систему материалов с учетом

потребительских и эксплуатационных требований.