| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Эмаль акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-102 Запечатка |
| --- | --- |
|  | Специальная |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения - отделочные работы в строительстве зданий и сооружений типа А, Б, В.

Назначение: в качестве защитно-упрочняющего и гидроизоляционного слоя в системах полимерных напольных покрытий внутри сухих, влажных и мокрых помещений.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

| ## Технические параметры | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### По ТУ | Контрольные | Качественная оценка |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 200С, с | не менее 20 | густая | соответствует |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 40 | 583 | удовлетворяет |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч | не менее 24 | более 72 | очень высокая |
| Эластичность пленки при изгибе, мм | не более 3 | не более 1 | наилучшая |
| Прочность пленки при ударе, см | — | более 50 | наилучшая |
| Стойкость покрытия при мокром истирании, г/м2 | — | менее 3 | высокая |
| Сопротивление покрытия паропроницанию, м2·ч·Па/мг | — | в среднем 0,11 | среднее |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Эластичное. Полуглянцевое. Водостойкое. Маслостойкое. Антистатическое. Беспыльное. Соответствует требованиям для использования на путях эвакуации. Срок эксплуатации в комплексной системе покрытий - не менее 5 лет.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 0С до +250 С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по применению

#### Подготовка основания. При подготовке поверхностей к нанесению эмали необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (Система очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, или клеевыми составами, - тщательно очистить до полного удаления этих материалов;

- Пропиточная огрунтовка очищенной поверхности и упрочнение слабых осыпающихся оснований Пропиткой ВД-АК-004 Цементирующей;

- Заполнение трещин и раковин (Составы ВД-АК-005 Порозаполняющий и/или Прослойка);

- Выравнивание поверхности (Состав ВД-АК-005 Прослойка);

- Очистка и обеспыливание (Обязательно !);

- Непосредственно перед окраской повторно огрунтовать подготовленную поверхность Пропиткой ВД-АК-004.

# Способ применения. Продукция выпускается в готовом для применения виде и не требует разбавления.

# Перед использованием Эмаль тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, избегая захвата воздуха материалом. В процессе перемешивания вязкость материала может измениться, что не является отклонением от нормы.

Наносить на подготовленную поверхность шпателем «на сдир» в один или два слоя при температурах основания и окружающей среды не ниже +50 С. Расход материала на один слой обычно составляет 0,2 – 0,3 кг/м2 в зависимости от структуры и рельефа поверхности основы.

В специальных случаях возможно использование валика или кисти. При этом допускается разбавление Эмали Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной на 5 – 7 % по массе.

Время межслойной сушки должно обеспечивать полное высыхание предыдущего слоя.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать Эмаль с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании материала на лицо и в глаза промыть эти участки тела водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Эмали ВД-АК-102 Запечатка требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.