| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Клей акриловый водно-дисперсионный ВД-АК-103 Флоковый |
| --- | --- |
|  | Специальный |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: отделка и ремонт поверхности стен внутри помещений.

Назначение: специально для одновременного фонового окрашивания и приклеивания флоков в системе многоцветного, двухслойного декорпокрытия «КОНФЕТТИ».

По подготовленным деревянным, кирпичным, бетонным и загрунтованным металлическим поверхностям, ДВП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ, а также изделиям из этих материалов.

Продукция проходит стадию промышленных испытаний. Возможно изменение характеристик.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

| Технические параметры | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### По ТУ | Контрольные |
| Внешний вид пленки | однородная | соответствует |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 15 | 61±3 |
| Адгезия, балл | не более 2 | 1 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 200С, с | не менее 20 | тиксотропный |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Продукция не предназначена для использования в качестве самостоятельного окрасочного или клеевого материала вне системы «КОНФЕТТИ».

Перевозка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от +50 С до +250 С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка поверхности выполняется в соответствии с указаниями по применению многоцветного декорпокрытия «КОНФЕТТИ».

#### Прочность основания должна быть не менее прочности покрытия «КОНФЕТТИ».

Декорируемые поверхности должны быть ровными и сглаженными; трещины, поры и раковины огрунтованы, прошпатлеваны и сглажены; следы затирочных инструментов отсутствуют; швы между листами сухой гипсовой штукатурки и примыкающие участки огрунтованы, прошпатлеваны и отшлифованы.

#### При подготовке строительных конструкций и материалов к нанесению флокового декорпокрытия «КОНФЕТТИ» необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов;

- Огрунтовка очищенной поверхности пропиточными составами:

  - слабые, сильнопористые, а также оштукатуренные и прошпатлеванные основания различных типов грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Грунтовочной;

  - плотные бетонные основания обработать Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной;

Подготовленное основание должно быть принято по Акту.

Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде и не требует разбавления. Перед использованием клей тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская захвата воздуха материалом.

Допускается работа с клеем в закрытых, невентилируемых помещениях.

Клей ВД-АК-103 Флоковый обильно наносится на подготовленную поверхность кистью или малярным валиком с ворсом средней длины. Ориентировочный расход - 0,2-0,3 кг/м2. Использование распылителя не рекомендуется.

Инструмент, тару и пятна с одежды отмывать водой с мылом, не дожидаясь высыхания на них клея.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать клей с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании материала на открытые поверхности тела или лицо - промыть эти участки водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Клея ВД-АК-103 Флокового специальным требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 для применения в системе многоцветного декорпокрытия «КОНФЕТТИ».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.