| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Состав акриловый водно-дисперсионный ВД-АК-105 БАРХАТ |
| --- | --- |
|  | ДЕКОРАТИВНЫЙ |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: отделочные работы и ремонт жилых, общественных и промышленных зданий. Удовлетворяет требованиям ТР 140-03 «Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов строящихся жилых и общественных зданий», ГУП «НИИМОССТРОЙ».

Назначение: универсальное покрытие для декорирования подготовленных под окраску поверхностей стен на фасадах и внутри здания. Соответствует требованиям для использования на путях эвакуации.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания.

| ## Технические параметры | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | ##### по ТР 140-03 | Контрольные |
| Внешний вид покрытия | однородное, зернистое | однородное, рельефное | соответствует |
| Подвижность состава, см | — | 7 - 13 | 11-13 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 65 | — | 803 |
| Время высыхания до степени 3 при 200С, ч. | не более 48 | не более 24 | 222 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч. | не менее 24 | не менее 24 | соответствует |
| Адгезия методом отрыва, МПа | — | не менее 0,4 | 0,80,2 |
| Прочность покрытия при ударе, см | — | не менее 40 | не менее 50 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России (рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Для повышения долговечности и стойкости к загрязнению рекомендуется обработать поверхность готового покрытия Пропиткой ВД-АК-004 Гидрофоб.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре от минус 25 до + 28 0С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, а также вдали от источников тепла.

При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления. По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Материал выдерживает не менее 5 циклов замораживания-оттаивания.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания. Прочность основания должна быть не менее прочности отделочного покрытия.

#### При подготовке строительных конструкций и материалов к нанесению отделочных покрытий необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов;

- Огрунтовка очищенной поверхности пропиточными составами:

  - плотные бетонные основания обработать Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной;

  - асбоцементные листы и сильнощелочные основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Грунтовочной;

  - слабые, сильнопористые основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Цементирующей;

  - для штукатурных оснований применять Пропитку ВД-АК- 004 Глубоко проникающую или Закрепляющую.

- Заполнение трещин и раковин с использованием Составов ВД-АК-005 Порозаполняющего, Грунтовочного и/или Шпатлевки ВД-АК-002 Зернистой;

При использовании других подготовительных материалов и сухих смесей необходимо перед окраской повторно обработать основание Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной или Глубоко Проникающей за один проход.

#### Поверхность строительных конструкций и материалов под отделку должна быть прочной, сухой и чистой. Подготовленное под отделку основание должно быть принято по Акту.

- Непосредственно перед нанесением Состава БАРХАТ  огрунтовать поверхность колерованной в цвет состава Краской ВД-АК 101 Грунт-Краска за один проход с расходом примерно 0,25 кг/м2.

Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде.

Замороженный Состав перед использованием необходимо не менее 3 суток хранить в отапливаемом помещении вдали от отопительных приборов. Перед отправкой на рабочее место Состав необходимо тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская при этом захватывания воздуха материалом.

Запрещается проводить отделочные работы при круглосуточной температуре воздуха ниже +100С, а также фасадные работы во время дождя и по мокрым поверхностям. Не рекомендуется выполнять работы на фасаде при прямом воздействии солнечных лучей и температуре воздуха в тени более 25 0С, а также при скорости ветра более 10 м/с.

Для получения ровного, структурированного покрытия состав наносится на поверхность стены зубчатым шпателем, и после выдержки в течение 5-10 минут поверхность затирается круговыми движениями сухой нержавеющей или пластмассовой терки. Допустимая толщина наносимого за один слой материала не должна превышать 3 мм. Суммарный расход материала обычно составляет 1,5-2,0 кг/м2.

Для получения шероховатого, рельефного покрытия состав напыляется на поверхность стены с помощью штукатурного пистолета. Разбавления исходного материала при этом обычно не требуется. В специальных случаях состав разбавляют Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной на 5 - 7% по массе.

Диаметр сопла на штукатурном пистолете выбирают в диапазоне 2-3 мм. Для работы штукатурного пистолета необходим компрессор, обеспечивающий подачу сжатого воздуха с расходом не менее 360 л/мин. Штукатурный пистолет во время работы следует держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии 0,4 – 0,6 м. Факел перемещается по поверхности круговыми движениями с равномерной скоростью. Расход материала при механизированном нанесении обычно составляет 0,8 – 1,2 кг/м2.

В любом случае фактический расход определяется на месте производства работ по результатам контрольных замеров с составлением соответствующего Акта.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

Для повышения долговечности и стойкости к загрязнению рекомендуется обработать поверхность готового покрытия Пропиткой ВД-АК-004 Гидрофоб.

# Меры предосторожности. Запрещается смешивать Состав с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. При попадании материала на лицо и в глаза промыть эти участки тела водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Состава ВД-АК-105 БАРХАТ требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.

По просьбе Заказчика наши специалисты проводят обучение персонала на рабочем месте.