| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Краска акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-201 ПРИМА |
| --- | --- |
|  | СТРОИТЕЛЬНАЯ |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: малярные работы в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Назначение: внутри влажных и сухих помещений по подготовленным минеральным, цементо- и гипсосодержащим основаниям, ДВП, ДСП и обоям.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

| ## Технические параметры | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | ##### по ГОСТ Р ##### 52491-05 | Контрольные |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 200С, с | не менее 20 | не менее 14 | соответствует, густая |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 50 | не менее 50 | 633 |
| Морозостойкость до минус 300С, циклы | — | не менее 5 | соответствует |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м2 | не более 150 | не более 120 | 9510 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 200С, ч | не менее 24 | не менее 24 | более 48 |
| Смываемость пленки, г/м2 | — | не более 3,5 | 30,2 |
| Условная светостойкость покрытия, ч | — | не менее 12 | соответствует |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Глубоко матовое. Выдерживает мягкое мытье. Соответствует требованиям для использования на путях эвакуации. Срок эксплуатации покрытия составляет не менее 5 лет.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 250 С до +300 С. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания. При подготовке строительных конструкций и материалов к нанесению окрасочных покрытий необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов;

- Огрунтовка очищенной поверхности пропиточными составами:

  - слабые, сильнопористые основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Цементирующей;

  - для штукатурных оснований применять Пропитку ВД-АК- 004 Глубоко проникающую или Закрепляющую.

  - плотные, бетонные и шпатлеванные основания обработать Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной;

- Заполнение трещин и раковин с использованием полимерных Составов ВД-АК-005 Порозаполняющий и/или Прослойка;

- Выравнивание поверхности с применением Шпатлевок ВД-АК-002 Зернистой или Профи;

При использовании подготовительных материалов других производителей или сухих смесей необходимо перед окраской повторно обработать основание соответствующей Пропиткой ВД-АК-004 за один проход.

Подготовленное под окраску основание должно быть принято по Акту.

# Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде.

Перед использованием краску тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, избегая попадания в нее пузырьков воздуха. При перемешивании вязкость Краски может снижаться.

Замороженную краску выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания и тщательно перемешать. При размораживании  краска восстанавливает потребительские свойства.

При использовании распылителя допускается разбавление Пропиткой ВД-АК-004 на (5 – 7) % по массе.

Наносить распылителем, валиком или кистью на подготовленную поверхность при температуре основания и окружающей среды не ниже +10 0 С.

Окрашивание выполнять без остановки по всей площади простенка или изделия. При нанесении долго не растирать и не раскатывать, соблюдая правило «мокрое по мокрому». Большие поверхности окрашивать способом «рука в руку». При выполнении финишного слоя допускается разбавить исходный материал Пропиткой ВД-АК-004 на (10 ± 5) % по массе.

Время межслойной сушки должно обеспечивать полное высыхание предыдущего слоя.

Расход материала определяется Потребителем на месте производства работ по фактическим результатам контрольных выкрасок с составлением соответствующего акта. Обычно суммарный расход материала на 100 м2 поверхности составляет 30 – 40 кг в зависимости от структуры и рельефа поверхности основы.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

Окраску внутренних поверхностей необходимо производить при температуре воздуха в помещении не ниже +10 0С и относительной влажности воздуха не более 80%. Рекомендуется поддерживать такой температурно-влажностный режим в течение 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать краску с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании краски на лицо и в глаза промыть эти участки тела водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Краски ВД-АК-201 ПРИМА требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 и нормативам ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.