| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Краска акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-501 ЗИМА |
| --- | --- |
|  | СТРОИТЕЛЬНАЯ |

27.04.2011	Код ОКП 231600

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения

Область применения: малярные работы в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Назначение: универсальный окрасочный материал для фасадов и интерьеров специально предназначенный для нанесения при отрицательных температурах до минус 10 0С.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;

| ## Технические параметры | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### по ТУ | ##### по ГОСТ Р 52491-05 | Контрольные |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 200С, с | не менее 20 | не менее 14 | соответствует, густая |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 50 | не менее 50 | 613 |
| Морозостойкость при минус 300С, циклы | не нормир. | не менее 5 | соответствует |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 20 0С, ч | не менее 24 | не менее 24 | более 48 |
| Смываемость пленки, г/м2 | не нормир. | не более 2 | 1,30,2 |
| Условная светостойкость покрытия, ч | не нормир. | не менее 24 | соответствует |
| Сопротивление покрытия паропроницанию, м2·ч·Па/мг | не нормир. | не нормир. | в среднем 0,06 |

Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Выдерживает мытье с применением обычных моющих средств. Соответствует требованиям для использования на путях эвакуации.

Покрытие, нанесенное на бетон, выдерживает более 100 циклов попеременного замораживания-оттаивания. Срок эксплуатации покрытия составляет не менее 8 лет.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 25 0С до +30 0С. Перед использованием краску необходимо хранить в отапливаемом помещении.

При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления. По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.

#### Указания по использованию

#### Подготовка основания. Подготовка строительных конструкций и материалов к нанесению окрасочного материала «ЗИМА» должна быть завершена до наступления холодов. При этом необходимо выполнить следующие технологические операции:

- Очистка поверхности от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM). Поверхности, покрытые ранее меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов;

- Огрунтовка очищенной поверхности пропиточными составами:

  - слабые, сильнопористые основания грунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Цементирующей;

  - по штукатурке применять Пропитку ВД-АК- 004 Глубоко проникающую или Закрепляющую.

  - плотные бетонные основания обработать Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной;

- Заполнение трещин и раковин с использованием полимерных Составов ВД-АК-005 Порозаполняющий и/или Прослойка;

- Выравнивание поверхности с применением Состава ВД-АК-005 Прослойка и/или Шпатлевки ВД-АК-002 Зернистой;

При использовании подготовительных материалов других производителей или сухих смесей необходимо перед окраской повторно обработать основание соответствующей Пропиткой ВД-АК-004 за один проход.

В случае необходимости проведения подготовительных операций при отрицательных температурах до минус 10 0С рекомендуется использовать специальные составы:

- Пропитка ВД-АК-004 ЗИМА для проникающей огрунтовки оснований;

- Состав ВД-АК-005 ЗИМА для заполнения трещин, раковин и выравнивания поверхности;

Подготовленное под окраску основание должно быть принято по Акту.

В случае необходимости дополнительного декорирования уже окрашенной поверхности  при отрицательных температурах до минус 10 0С рекомендуется использовать специальный состав:

- Состав  ВД-АК-005 ЗИМА-Зернистый (колерованный в массе);

# Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде.

# Перед использованием краску необходимо не менее 3 суток хранить в отапливаемом помещении вдали от отопительных приборов. На рабочее место материал доставляется в утепленной таре порциями по мере расходования (технологический регламент НИИМосстроя ТР 95.11-99).

# Перед отправкой на рабочее место краску необходимо тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская при этом захватывания воздуха материалом. При необходимости допускается разбавление окрасочного материала Пропиткой ВД-АК-004 ЗИМА не более чем на 5 - 7% по массе.

Наносить распылителем, валиком или кистью на подготовленную поверхность при температуре основания и окружающей среды не ниже минус 10 0 С. Время межслойной сушки должно обеспечивать полное высыхание предыдущего слоя, которое в зимних условиях может достигать 3-4 суток.

Расход материала определяется Потребителем на месте производства работ по фактическим результатам контрольных выкрасок с составлением соответствующего акта. Обычно суммарный расход материала на 100 м2 поверхности составляет 30 – 40 кг в зависимости от структуры и рельефа поверхности основы.

Инструмент и тару отмывать теплой водой с мылом, не дожидаясь высыхания на них краски

Запрещается выполнять окрасочные работы по мокрой, заиндевевшей поверхности или по наледи, а также во время дождя или снегопада.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать краску с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании краски на лицо и в глаза промыть эти участки тела теплой водой с мылом.

Краска ВД-АК-101 ЗИМА содержит распространенную водорастворимую добавку, понижающую температуру замерзания материала. Наличие добавки требует соблюдения следующих мер предосторожности:

- окрашивание проводить при наличии хорошего воздухообмена в рабочей зоне;

- нанесение краски рекомендуется выполнять валиком, а не распылителем;

- при использовании распылителя необходима защита органов дыхания от попадания аэрозолей;

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Краски ВД-АК-101 ЗИМА требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 и ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.

Наши специалисты проконсультируют Вас и помогут подобрать систему материалов с учетом

потребительских и эксплуатационных требований.