| ### FININTERCOM ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ###### по выпуску водно-дисперсионных ###### отделочных материалов ООО «ФинИнтерКом» 456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84 | Краска акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-502 Пластик |
| --- | --- |
|  | Для наружных и внутренних работ |
| Технические условия 2310-001-51491608-2015 | Код ОКП 231000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Назначение: защитно-декоративное покрытие стен, потолков и полов.

Область применения: по прочным огрунтованным основаниям, в том числе металлическим и оцинкованным металлическим, бетонным и деревянным поверхностям, а также поверхностям, подлежащим частому мытью. Разрешено применение в помещениях лечебных, детских и учебных учреждений, предприятий общественного питания.

Преимущества: прочная, износостойкая, моющаяся, полуматовая. Стойкая к санитарной обработке, действию слабых кислот и щелочей, дезактивирующих веществ.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Нормативное значение показателя |  |  | Контрольное значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ТУ | по ГОСТ Р 52020 | по ГОСТ Р 52491 |  |
| 1. Внешний вид покрытия | однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность |  |  | однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность |
| 2. Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 50 |  |  | 57 ± 2 |
| 3. рН | 6,5 – 9,5 |  |  | 8,5 ± 1,0 |
| 4. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) ºС, ч | не более 2 | не более 1 |  | 1,5 ± 0,5 |
| 5. Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) ºС по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с | не менее 14 |  |  | соответствует, густая |
| 6. Степень перетира, мкм | не более 70 |  | ─* | 15 ± 5 |
| 7. Смываемость плёнки, г/м2 | не более 2 | не более 3,5 | не более 2 | 0,5  0,2 |
| 8. Стойкость к влажному истиранию, мкм | не более 5 | ─ |  | 0,8  0,2 |
| 9. Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) ºС, ч | не менее 24 | не менее 12 | не менее 24 | 96 |
| 10. Адгезия к бетону, балл | не более 1 | ─ |  | 1 |
| 11. Прочность покрытия при изгибе, мм | не более 1 | ─ |  | 1 |
| 12. Прочность покрытия при ударе, см | не менее 50 | ─ |  | 50 |
| 13. Твёрдость по маятниковому прибору Кёнига, отн. ед. | не менее 0,1 | ─ |  | 0,12 ± 0,02 |
| Примечание – * – показатель не нормируется. |  |  |  |  |

Продукция соответствует нормативно-технической документации:

1) Техническим условиям 2310-001-51491608-2015 «Лакокрасочные материалы» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

2) «Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждённым решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (Свидетельство о государственной регистрации № RU.74.50.11.008.E.000070.08.15 от 07.08.2015 г., Управление Роспотребнадзора по Челябинской области);

3) ГОСТ Р 52020-2003 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

4) ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия» (Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.Н01196, Орган по сертификации продукции «ООО СПБ-Стандарт»);

5) Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ПР152/2.Н.00003, ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области).

Продукция относится к группе негорючих материалов НГ и может применяться для отделки потолков, стен и полов зданий и сооружений всех классов  функциональной  пожарной опасности, в т. ч. на путях эвакуации людей.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 0С до +30 0С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 12 месяцев после изготовления.

Инструкции по применению

#### Подготовка основания под окраску

- очистка поверхности от пыли, грязи, жировых пятен и высолов (в последнем случае - с использованием системы очистки от высолов FININTERCOM), старых непрочных «бухтящих» штукатурок и отслаивающихя покрытий.  Поверхности, покрытые ранее силикатными, кремнийорганическими меловыми, известковыми, или клеевыми составами тщательно очистить до полного удаления этих материалов. Прочные ранее окрашенные глянцевые поверхности зашкурить;

- огрунтовка очищенной поверхности пропиточными составами:

  - поверхности асбоцементных и стекломагнезитовых листов – Грунтовкой ВД-АК-003 Изо-Грунт;

  - слабые, сильнопористые, оштукатуренные поверхности – Пропиткой ВД-АК-004 Глубоко проникающей;

  - плотные бетонные основания – Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной;

- заполнение трещин и раковин с использованием Состава ВД-АК-005 Порозаполняющего;

- выравнивание поверхности с помощью Шпатлёвки ВД-АК-002 Зернистой;

При использовании других подготовительных материалов и сухих смесей необходимо перед окраской повторно обработать основание Пропиткой ВД-АК-004 Универсальной или Глубоко проникающей за один проход.

# Окрашивание подготовленной поверхности

# Материал выпускается в готовом для применения виде. Допускается незначительное расслаивание краски, в связи с чем перед использованием её следует тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой. При необходимости краску можно разбавить чистой водопроводной водой не более, чем на 7 % по массе. Разбавление краски снижает её укрывистость.

Нанесение материала выполняется с помощью кисти, валика или распылителя при температуре основания и окружающей среды не ниже + 5 0С. Запрещается производить отделку фасадов во время дождя и по мокрым поверхностям. При круглосуточной температуре воздуха и основания ниже + 5 0С следует применять материалы категории «ЗИМА».

Окрашивание выполнять без остановки по всей площади простенка или изделия. При нанесении долго не растирать и не раскатывать, соблюдая правило «мокрое по мокрому». Большие поверхности окрашивать способом «рука в руку». Время межслойной сушки должно обеспечивать полное высыхание предыдущего слоя (не менее 1 ч).

Ориентировочный расход материала при окрашивании в два слоя составляет 0,2 – 0,3 кг/м2 в зависимости от структуры и рельефа поверхности основы. Фактический расход материала определяется исполнителем на месте производства работ по фактическим результатам контрольных выкрасок с составлением соответствующего акта.

Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

# Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать краску с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. При попадании краски на лицо и в глаза промыть эти участки тела водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Краски ВД-АК-502 Пластик требованиям ТУ 2310-001-51491608-2015.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.